Фотолюминесценция наночастиц оксида цинка в соединениях с редкоземельными металлами.

Собина Игорь Олегович

Студент 3 курса бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: igo.sobina@yandex.ru

Применение наночастиц, основанных на оксиде цинка (ZnO), перспективно в газовых сенсорах, светодиодах и лазерах. Излучение ZnO происходит в ультрафиолетовом и видимом диапазоне. Но смещение зоны люминесценции в инфракрасный диапазон открывает применение во многих других областях, таких как солнечные панели, биомаркеры, люминесцирующие в наиболее прозрачном для тканей инфракрасном диапазоне. Наноструктуры, основанные на сульфиде цинка (ZnS) и ZnO, перспективны в создании оптоэлектронных устройств, излучающих в ультрафиолетовом и видимом диапазоне. Так, добавляя различные металлы, можно изменять вид спектра проводника, длины волн излучения и интенсивности этих пиков. Кроме того, полезным инструментом анализа является измерение характерных времен затухания.

В работе записывались спектры и кинетики образцов чистого ZnO, ZnO с различным соотношением иттербия (Yb). Также записывался спектр ZnO с эрбием (Er) и Yb для изучения процессов переноса энергии между ними. В дополнение к ним были записаны спектры с сульфидами некоторых из этих соединений [1].

Для возбуждения фотолюминесценции (ФЛ) использовались импульсные и непрерывные лазеры на длинах волн 351нм, 365нм, 460нм, 980нм. Спектры в диапазоне 250-1000 нм регистрировались при помощи спектрометра Mightex и монохроматора МДР-41 с фотоумножителями ФЭУ-100 и ФЭУ-62. Времена затухания ФЛ для ZnO и ZnOYb в диапазоне экситонного излучения и излучения на длине волны 980нм от Yb регистрировались при помощи осциллографа GW Instek GDS-73504A .

Был обнаружен перенос энергии от ZnO к Yb и излучение в инфракрасном диапазоне [2]. Определена лучшая концентрация Yb(3%) для наиболее сильного инфракрасного излучения. В соединении ZnOErYb обнаружен перенос энергии от Yb к Er и его излучение, а также соотношение Er и Yb для наиболее эффективного переноса. Было изучено возбуждение Er от Yb в ZnOErYb при прямом возбуждении Yb лазером на 980нм. Было выявлено различие времен затухания люминесценции для ZnO и ZnO с примесью Yb, что говорит о влиянии уровней Yb в переходах.

Полученные результаты и материалы могут быть использованы для создания и улучшения светочувствительной и светоизлучающей техники.

Литература

- O. O. Kapitanova, A. N. Baranov, and G. N. Panin. Structural and Optical Properties of ZnO1−xSx Nanoparticles // Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics Vol. 7, 633–636, 2012

- О. А. Shalygina, I. V. Nazarov, A. V. Baranov, V. Yu. Timoshenko. Structure and photoluminescence properties of zinc oxide/ ytterbium oxide nanocomposites // J Sol-Gel Sci Technol (2017) 81:333–337