Разработка и изготовление прототипа молекулярного одноэлектронного сенсора заряда

Юрасова М.Н., Лялина А.М., Морозова Е.К.

Студенты

МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, лаборатория «Криоэлектроника», Москва, Россия

E-mail: iurasova.mn17@physics.msu.ru

Молекулярный одноэлектронный транзистор – одно из самых перспективных направлений развития современной электроники. Транзистор состоит из квантовой точки (молекулы), соединенной с электродами истока и стока туннельными переходами, и электрода управления. Туннелирование электронов через такую систему происходит коррелировано [1]. Такие транзисторы применимы, например, в точнейших измерительных приборах, таких, как секвенатор ДНК. Несмотря на то, что методика создания таких транзисторов в целом уже разработана [2], остается ряд проблем, связанных с реализацией этой методики.

В данной работе разработана конфигурация молекулярного одноэлектронного транзистора с «утопленным» в подложку затвором. Для решения этой технологической задачи на кремниевой подложке, покрытой SiO2, формировалась маска, содержащая в центральной части электроды затвора. Через маску протравливались углубления 15 нм для формирования структуры подводящих нанопроводов методом жидкостного травления в 10% растворе HF. Затем на образец напылялся слой 1 нм буферного слоя Ti и слой Au 15 нм и маска с остатками металла на ней удалялась путем «lift-off») [2].

После этого для изоляции затвора термическим напылением наносилась пленка Al2O3 (40 нм). Для формирования системы наноэлектродов транзистора на образце создавалась маска из резиста методом электронно-лучевой нанолитографии.	 Далее на образец методом термического напыления наносился слой Au 15 нм. После чего образец помещался в нагретый C3H6O для проведения процедуры «lift-off».

Следующим этапом создавались провода, соединяющие систему наноэлектродов транзистора с подводящими нанопроводами.    Электронно-лучевой литографией формировалась маска, после чего магнетронным напылением наносилось 60 нм золота с буферным подслоем титана в 10 нм. И снова проводилась процедура «lift-off».

Затем сверху формировался финальный слой изолятора для защиты образца от протекания паразитных токов и загрязнения при использовании его в качестве сенсора в жидкости. Для этого использовался слой 40 нм SiO2, нанесённый с помощью магнетронного напыления, в котором контактной и электронно-лучевой литографией были сформированы окна для подключения образца к измерительной плате и окна над нанопроводами системы наноэлектродов транзистора для осаждения молекул.

После этого проводилась электромиграция – пропускание по плёнке токов высокой плотности, который приводит к разрыву плёнки. Получившиеся зазоры составили 3-10 нм.    В итоге были созданы образцы, пригодные для встраивания в зазор молекул с одноатомным зарядовым центром [2] и корректного измерения всех необходимых характеристик получающихся при этом атомарно-молекулярных одноэлектронных сенсоров электрического заряда.

Литература

[1] Konstantin K. Likharev: Single-electron devices and their applications, Proceedings of the IEEE 87, no. 4, 606-632 (1999).

[2] Single-electron transistor based on intramolecular single-atom charge center / V. Gaydamachenko, E. Beloglazkina, R. Petrov et al. // Micro- and Nanoelectronics – 2016: Proceedings of the International Conference (October 3–7, 2016, Zvenigorod, Russia): Book of Abstracts. — MAKS Press Moscow, 2016. — P. 170.