Гибридных структуры на основе органических полимеров и квантовых точек для зарядо-транспортных слоев

Александров Алексей Евгеньевич

Аспирант

Лаборатория электронных и фотонных процессов в полимерных наноматериалах.

Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН

Россия, 119071, Москва, Ленинский проспект, 31, корп. 4

e-mail: аlexeyalex93@mail.com

Гибридные структуры на основе органических полимеров и неорганических полупроводниковых нанокристаллов являются одними из перспективных материалов для создания тонкопленочных фотовольтаических устройств. Это связано с возможностью применения простых технологий изготовления таких структур (например, с применением методов печати), что, в свою очередь, снижает стоимость устройства. Известный фотоактивный композит для органического солнечного элемента (ОСЭ) состоит из π-сопряженного полимера (донор электрона), смешанного с фуллереном (акцептор электрона). В ОСЭ на основе полимерных донорно-акцепторных композитов недавно была достигнута эффективность фотопреобразования энергии 17,1% [1]. Однако, оптимизация донора для получения высокого коэффициента полезного действия ОСЭ, включающих фуллерен в качестве акцептора близка к пределу [2], поэтому становится актуальным поиск новых типов акцептора. В этом отношении интересны нанокристаллы полупроводников (например, квантовые точки (КТ)). Они обладают стабильными свойствами, которые делают их перспективными для разработки гибридных солнечных элементов [3]. Изменение их размера дает возможность управления шириной запрещенной зоны и уровнями энергии. К тому же они имеют высокую диэлектрическую проницаемость, которая помогает распаду экситонов в органических материалах, широкий спектр поглощения и высокую подвижность электронов [4, 5]. В работе по результатам измерений электропроводности, подвижности носителей заряда (метод СELIV), электронной спектроскопии, электронной микроскопии были установлены особенности транспорта носителей заряда и корреляции структура-свойство в твердых слоях КТ PbS и их композитах с органическими соединениями (производные тиеноиндола). Варьирование структуры и длины поверхностных лигандов КТ позволило контролируемо менять как среднее расстояние между транспортными центрами, так и положение энергетических уровней транспортных центров и, в итоге, эффективность транспорта носителя заряда.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-33-90283 Аспиранты)

Литература

1. Lin Y., Firdaus Y., Nugraha M.I. et al. 17.1% Efficient Single-Junction Organic Solar Cells Enabled by n-Type Doping of the Bulk-Heterojunction. // Adv. Sci. 2020. Article Number: 1903419.
2. Carsten B. et al. Mediating Solar Cell Performance by Controlling the Internal Dipole Change in Organic Photovoltaic Polymers // Macromolecules. 2012. Vol. 45, № 16. P. 6390–6395.
3. Huynh W.U., Dittmer J.J., Alivisatos P. Hybrid nanorod-polymer solar cells. // Science. 2002. Vol. 295, № 5564. P. 2425–2427.
4. Milliron D.J., Gur I., Alivisatos A.P. Hybrid Organic–Nanocrystal Solar Cells // MRS Bull. 2005. Vol. 30, № 01. P. 41–44.
5. McGehee M.D. Nanostructured Organic–Inorganic Hybrid Solar Cells // MRS Bull. 2009. Vol. 34, № 02. P. 95–100.