Высокочувствительный сенсор на основе кремниевого нанопровода для детектирования биоспецифических взаимодействий.

Скорик А.А.1, Циняйкин И.И.1, Божьев И.В.1, Преснова Г.В.2, Рубцова М.Ю.2, Крупенин В.А.1, Преснов Д.Е.1,3

Студент

1. Центр квантовых технологий, Физический Факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, Россия;

2. Химический  Факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва, Россия;

3. Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия

E-mail: skorik.aa17@physics.msu.ru

В последнее десятилетие проявляется большой интерес к исследованиям различных наноразмерных полупроводниковых структур, являющихся основой высокочувствительных полевых сенсоров. Особенно перспективны такие разработки в области биоаналитических применений [1-2]. Одним из таких устройств является полевой транзистор, у которого канал выполнен в форме кремниевого нанопровода. Метод регистрации анализируемых веществ основан на изменении проводимости полевого транзистора при их связывании с распознающими биомолекулами на поверхности нанопровода. Такой биосенсор обладает уникальной чувствительностью, обусловленной высоким соотношением площади поверхности канала к его объему.

Для изготовления экспериментальных структур был использован материал кремний на изоляторе (КНИ) с толщиной верхнего слоя 110 нм. В нем формировалась полупроводниковая часть структуры – канал-нанопровод. Метод изготовления основан на использовании процесса реактивно-ионного травления верхнего слоя КНИ через маску, сформированную с помощью электронно-лучевой литографии. Металлические (Ti) контактные площадки были изолированы от контакта с жидкостной средой двойным слоем SiO2. Таким образом, были изготовлены несколько независимых полевых транзисторов с каналом-нанопроводом шириной 7090 нм и длиной 35 мкм.

Эффективную площадь нанопровода увеличивали за счет модификации его поверхности наночастицами золота небольшого (3-5 нм) размера [3]. Затем на такую модифицированную поверхность иммобилизировали фрагменты специфических антител. При взаимодействии антител с аналитом происходит изменение проводимости нанопровода, пропорциональное концентрации образовавшихся комплексов.

Конструкция чипа позволяет модифицировать поверхность нанопровода антителами различной специфичности. Это дает возможность идентифицировать различные биомаркеры рака: простат-специфический антиген (PSA), тиреоглобулин (Tg) и тиреотропный гормон (TSH). Такая диагностика особенно важна для раннего выявления рака щитовидной железы, что значительно повышает эффективность клинической терапии. Была продемонстрирована чувствительность к тиреоглобулину на уровне 0.006 нг/мл, что существенно выше, чем у большинства методов, приведенных в литературных источниках [4] и используемых в клинических лабораториях.

Изготовленный биосенсор, имеет ряд преимуществ: он обладает высокой чувствительностью и широким диапазоном определяемых концентрации, имеет низкую стоимость и короткое время анализа. Подобная система не требует дополнительного введения метки, что очень перспективно для практических применений.

- Zhang, A., and Lieber. C.M., Chem. Rev., 116(1), 215-257 (2016). https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00608

- Noor, M.O., and Krull, U.J., Anal. Chim. Acta., 825, 1-25 (2014). https://doi.org/10.1016/j.aca.2014.03.016

- G. Presnova, D. Presnov, V. Krupenin, et al., Biosensors and Bioelectronics, 88, 283–289 (2017). https://doi.org/10.1016/j.bios.2016.08.054

- G.V. Presnova, I.I. Tcinyaykin, I.V. Bozhev, et al., Proceedings of SPIE, 11022, 110220Z, (2019). https://doi.org/10.1117/12.2522461