Исследование влияния коэффициента пропускания слоя алюминия на соотношение сигнал-шум электронно-оптического преобразователя

ЗыковД.Д.1

Студент, 2 курса магистратуры

1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Москва, Россия

E–mail: danila_ddz07@mail.ru

Объектом исследования в данной работе является электронно-оптический преобразователь (ЭОП) бустерной конструкции, отличительной особенностью которого является отсутствие микроканальной пластины (МКП), что дало возможность увеличить значение соотношения сигнал-шум и использовать данный прибор в условиях, где значение сигнала мало или изображение зашумлено.

Влияние люминофорного экрана на соотношение сигнал/шум (фактор шума) принято характеризовать коэффициентом шума [1].

В проведенных исследованиях выявлено, что в случае приборов бустерной конструкции появление положительной обратной связи между экранным узлом и катодом является результатом прохода части свечения люминофора через слой алюминия и его дефекты, что приводит к появлению паразитного процесса фотоэмиссии и появлению шумовых электронов, которые искажают выходное изображение.

В ходе данной работы проведено математическое моделирование влияния положительной обратной связи, связанной с коэффициентом пропускания слоя алюминия, на коэффициент шума. Получено выражение:

|  | (1) |
| --- | --- |

где  световой поток на выходе экранного узла;  световой поток, падающий на фотокатод;  коэффициент пропускания по закону Бугера-Ламберта-Бера;                          натуральный показатель поглощения, рассматриваемого вещества [2];  толщина слоя алюминия.

Полученное выражение показывает, что фактор шума прямо пропорционален засветке фотокатода от свечения люминофора, поэтому для уменьшения шума связанного с засветкой фотокатода необходимо увеличить толщину слоя алюминия.

В ходе работы отработана методика контроля пропускания экранного узла и проведен эксперимент по формированию экранов с различными толщинами слоев люминофора, выборочные результаты эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Выборочные результаты эксперимента измерения пропускания

| № экрана | Толщина алюминия, нм | Ср. коэф. пропускания, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 0,403 |
| 2 | 120 | 0,328 |
| 3 | 160 | 0,227 |

Таким образом, получено, что для уменьшения коэффициента шума на 43,7%, связанного с положительной обратной связью, необходимо формировать слой алюминия толщиной 160 нм и более.

Литература

1. Бутслов М.М., Степанов Б.М., Фанченко С.Д. Электронно-оптические преобразователи и их применение в научных исследованиях. – М.: Наука. 1978. С.407.

2. Андреев С.В., Губанова Л.А., Путилин Э.С. Оптические покрытия. Учебное пособие по курсу «Оптические покрытия». СПб: СПбГУИТМО, 2006. С.152.