Структурные и магнитные свойства тонких пленок Sm(Fe,Co,Ti)12

Макуренкова А.А.1, Ogawa Daisuke2

аспирант

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: lanna94@mail.ru

2National Institute for Materials Science (NIMS), Tsukuba, Japan

Интерметаллические соединения RFe12 со структурой типа ThMn12 (где R - редкоземельный элемент) являются важным классом твердых магнитных материалов и уже давно рассматриваются как возможные кандидаты для создания высокоэффективных постоянных магнитов. Данный интерес связан с низким содержанием редкоземельного элемента, что делает эти материалы привлекательными с точки зрения ресурсосбережения и стоимости. Соединения этого класса характеризуются высокими значениями температуры Кюри, намагниченности насыщения и магнитокристаллической анизотропии, сравнимыми с широкоизвестным соединением Nd2Fe14B, а в некоторых случаях превосходящими его [1-4].

Недавно было показано [1], что соединение Sm(Fe0.8Co0.2)12 со структурой типо ThMn12 показывает превосходные магнитные свойства (μ0MS ~ 1.78T, μ0HA ~ 12T, TC ~ 860K). Однако, как и большинство соединений RFe12, является термодинамически нестабильным и в случае получения сплава нуждается в стабилизации фазы, путем замещения Fe на немагнитный элемент, такой как Ti. Данное замещение, в свою очередь, приводит к (изменению магнитных свойств) резкому падению намагниченности насыщения с ростом концентрации Ti. Поиск оптимального состава, который будет обладать структурной стабильностью в широком диапозоне температур и при этом сохранять высокие значения намагниченности, остается актуальной задачей на данный момент времени.

Целью данной работы является изучение влияние замещения Ti на структурные и магнитные свойства соединения Sm(Fe,Co,Ti)12

В данной работе методом магнетронного напыления были синтезированы монокристаллические тонкие пленки Sm(Fe0,8Co0,2)11-xTix (x = 0, 0.4 и 0.6) толщиной 0,44-0,48 мкм. Образцы были выращены на монокристаллической подложке MgO (001) с использованием буферного слоя монокристалла V (001). Стехиометрические составы с повышенным содержанием РЗМ элемента были выбраны с целью минимизировать появление дифузионного слоя c фазой αFe на буферном слое. Температура подложки при осаждении составляла 400 ° С.

Для определения химического состава пленок бы использован рентгенофлуоресцентный (XRF) спектрометр. Кристаллографический анализ был проведен методом рентгеновской дифрактометрии (XRD) c применением программного комплекса Rigaku SmartLab. Анализ магнитных свойств образцов осуществляли с использованием стандартного оборудования SQUID VSM (Quantum Design Inc. MPMS3) и PPMS с опцией VSM (Quantum Design Inc.DynaCool) в области температур 5-700K в полях до 14Т.

Рентгеноструктурный анализ показал, что полученные монокристаллы обладают тетрагональной кристаллической решеткой типа ThMn12, а направление оси легкого намагничивания с строго перпендикулярно плоскости пленки. На рис.1 (а) показана зависимость параметров решетки от концентрации Ti. С ростом концентрации, параметр а растет, в то время как с не изменяется, что приводит к анизотропному увеличению объема элементарной ячейки. Это объясняется тем, что титан, обладающий большим металлическим радиусом, чем железо, при замещении занимает позиции Fe(8i), преимущественно лежащие в ребрах базисной плоскости тетрагональной ячейки [2].

На рис.1 (б) показана зависимость намагниченности насыщения тонкопленочных образцов от концентрации титана. Для сравнения также приведены результаты объемных образцов. Все данные получены при комнатной температуре 300К.

Рис.1 (а) Значения параметров а и с кристаллической решетки в зависимости от концентрации Ti

(б) зависимость намагниченности насыщения μ0MS от концентрации Ti при комнатной температуре

а)

б)

В нашей работе было экспериментально подтверждено, что намагниченность насыщения линейно уменьшается с ростом концентрации Ti. Поскольку значение намагниченности насыщения Nd2Fe14B составляет μ0MS ~ 1.6T, интересующие нас составы находятся в области, где концентрация Ti не превышает x= 0.5.

В таблице ниже приведены полученные значения магнитных свойств исследуемых соединений, таких как: температура Кюри, намагниченность насыщения и поле анизотропии. Проведя сравнение с аналогичными параметрами соединения Nd2Fe14B (μ0MS = 1.6T, μ0HA = 8T, TC = 550K), можно сделать вывод, что соедиения Sm(Fe0,8Co0,2)11-xTix с концентрацией Титана x<0.5 являются перспективными магнитотвердыми материалами в случае, если в соответствующих сплавах получится стабилизировать фазу. Можно полагать, что дальнейшим направлением по оптимизации материалов является более глубокое изучение фундаментальных принципов стабилизации структуры и возможности применения других альтернативных типов замещений.

Список литературы

- Y.Hirayama, Y.K.Takahashi, S. Hirosawa, K.Hono “Intrinsic hard magnetic properties of

Sm(Fe1-xCox)12 compound with the ThMn12 structure” Scripta Materialia 138 (2017)62-65

- M.Matsumoto, T.Hawai, K.Ono “Doped SmFe12 for permanent-magnet utility: ab initio material design integrated with experimental characterization”Cond-mat.mtrl-sci (2019)

- P. Tozman et al. Intrinsic magnetic properties of Sm(Fe1-xCox)11Ti and Zr-substituted Sm1-yZry(Fe1-xCox)11.5Ti0.5  Acta Materialia 153 (2018) 354-363

- T.Kuno et al. (Sm,Zr)(Fe,Co)11.0-11.5Ti1.0-0.5 compounds as a new permanent magnet materials, AIP Adv. 6 (2016), 025221