Магнитооптические свойства тонкопленочных трехслойных систем Co/Gd/Co

Макаров А.В.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: andrey6257@gmail.com

В последние годы многослойные системы, состоящие из чередующихся слоёв редкоземельных (Gd, Tb, Dy) и переходных (Co, Fe) металлов привлекают внимание исследователей, что обусловлено их уникальными магнитными и магнитооптическими свойствами. Исследования последних лет позволили обнаружить в указанных выше системах перпендикулярную магнитную анизотропию [1], а также такие явления, как аномальное магнетосопротивление [2], антиферромагнитное обменное взаимодействие между редкоземельными и переходными металлами [3]. Было экспериментально доказано, что свойствами многослойных тонкопленочных систем можно управлять, изменяя толщину и количество слоёв. Было экспериментально доказано, что благодаря этому можно создавать элементы на их основе с оптимальными характеристиками, например, для магнитооптического переключения или для магнитооптической записи данных. Несмотря на большие достижения в этой области интерес к изучению физических свойств тонкопленочных систем не ослабевает.

Данная работа посвящена исследованию магнитооптических свойств трёхслойных тонкопленочных Co/Gd/Co систем. Выбор редкоземельного гадолиния в качестве разделительного слоя в указанных выше образцах был обусловлен тем фактом, что ниже температуры Кюри, равной для объёмного образца 293o К, гадолиний становится ферромагнетиком. Однако для тонких плёнок гадолиния температура Кюри может значительно снижаться [4, 5]. Существенно то, что в ферромагнитном состоянии гадолиний обладает высоким значением намагниченности насыщения, равным 2000 Гс. Следует отметить, что магнитные характеристики Co/Gd/Co систем были исследованы ранее в нашей лаборатории и опубликованы [6].

Изучаемые трёхслойные тонкопленочные Co/Gd/Co образцы были изготовлены в Уральском Федеральном Университете (УРФУ) методом ионоплазменного напыления на неохлаждённое стекло слоев тантала (Та), кобальта (Со) и гадолиния (Gd) с использованием мишеней из указанных металлов. Базовое давление в вакуумной камере было 4 × 10–7 мбар. Толщина кобальтовых слоев во всех образцах была равна 5 нм, а толщина слоя гадолиния изменялась от 1 до 10 нм. Буферные Та слои толщиной 5 нм были напылены на стеклянную подложку для ее выравнивания и на верхний слой кобальта для его защиты от окисления. Исследования, выполненные с помощью атомного силового микроскопа, показали, что шероховатость поверхности изучаемых образцов не превышает 0.5 нм.

Для описанных выше образцов на магнитооптическом спектрометре были измерены спектральные зависимости экваториального эффекта Керра (ЭЭК) в области энергии квантов падающего света от 0.5 до 4.2 эВ. На рисунке 1 представлены результаты этих измерений. Анализ полученных данных показал, что вид спектральных зависимостей ЭЭК для всех изучаемых Co/Gd/Co образцов практически идентичен, но его величина зависит от толщины Gd слоя. Кроме того, вид спектральных зависимостей ЭЭК подобен магнитооптическим спектрам, наблюдаемым для пленок кобальта. В частности, максимальное и минимальное значение ЭЭК наблюдаются соответственно при энергии квантов падающего света 1.9 и 2.8 эВ [7, 8].

Уменьшение ЭЭК с ростом толщины Gd слоя можно объяснить, если учесть данные работы [9], в которой было экспериментально доказано, что ЭЭК увеличивается линейно с ростом толщины магнитной пленки, tM, если значение tM меньше информационной глубины магнитооптического сигнала (tinf). Было найдено, что в области энергии квантов падающего света 0.5 – 4.0 эВ в случае Co tinf порядка 20-24 нм.

| Рисунок 1. Спектральные зависимости ЭЭК, наблюдаемые для Co/Gd/Co образцов | Рисунок 2. Зависимости величины ЭЭК от толщины Gd слоя |
| --- | --- |

В случае изучаемых в данной работе образцов при толщине Gd слоя порядка 1-2 нм полная толщина образца с учетом буферных слоев Та порядка 21-22 нм, то есть в этом случае регистрируется практически максимальное значение магнитооптического сигнала. Вместе с тем с ростом толщины Gd слоя вклад нижнего слоя кобальта в магнитооптический сигнал уменьшается. Это сопровождается уменьшением величины ЭЭК (см. приведенный для иллюстрации этого факта рисунок 2).

Следует также отметить, что описанный выше результат свидетельствует о слабой магнитооптической активности атомов гадолиния при комнатной температуре, что также подтверждается сходством формы спектров ЭЭК для изучаемых трёхслойных систем Co/Gd/Co и Co [7].

Литература

1. Mibu, K., and T. Shinjo. "Magnetic anisotropy in Fe/rare‐earth multilayers." Hyperfine interactions 113.1-4 (1998): 287-293.

2. Fujimori, H., Y. Kamiguchi, and Y. Hayakawa. "New phenomena of magnetoresistance in ferrimagnetic Fe/Gd multilayers." Journal of applied physics 67.9 (1990): 5716-5718.

3. Demirtas, S., A. R. Koymen, and H. Zeng. "Oscillatory temperature dependence of exchange bias for Fe/Gd ferrimagnets." Journal of Physics: Condensed Matter 16.15 (2004): L213.

4. Heys, A., and P. E. Donovan. "Magnetisation measurements on gadolinium/tungsten multilayers." Journal of magnetism and magnetic materials 126.1-3 (1993): 326-328.

5. Jiang, J. Samuel, and C. L. Chien. "Magnetization and finite‐size effects in Gd/W multilayers." Journal of applied physics79.8 (1996): 5615-5617.

6. Харламова А.М., Свалов А.В., Лепаловский В.Н., Шалыгина Е.Е. Влияние толщины слоев гадолиния на магнитные свойства и процессы перемагничивания низкоразмерных Co/Gd/Co-систем // ФТТ. 2019, №61(3), с.460-464

7. Krinchik, G. S., and V. A. Artem’ev. "Magneto-optical properties of Ni, Co and Fe in the ultraviolet, visible and infrared parts of the spectrum." Sov. Phys. JETP 26.6 (1968): 1080-1085.

8. Guo, G. Y., and H. Ebert. "Theoretical investigation of the orientation dependence of the magneto-optical Kerr effect in Co." Physical Review B 50.14 (1994): 10377.

9. Shalyguina E.E., Shin Kyung-Ho. “Influence of nonmagnetic layer (Ti, Zr, Pt) on magnetic and magneto-optical properties of Fe/NML bilayers and Fe/NML/Fe trilayers” JMMM. 220 (2000) 167-174.