Исследование влияния отжига на магнитные свойства тонких плёнок NiFeMo.

Ефремова С.Л.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: svetlana.efr96@gmail.com

Железоникелевые сплавы (пермаллои) в настоящее время являются одним из самых распространённых магнитомягких материалов. В зависимости от процентного содержания Ni различают низконикелевые (40-50% Ni) и высоконикелевые (72-80% Ni) пермаллои, существенно отличающиеся по своим свойствам. В частности, высоконикелевые пермаллои обладают большими значениями начальной и максимальной магнитной проницаемости, в то время как для низконикелевых сплавов характерны более высокие значения магнитной индукции насыщения и удельного электрического сопротивления [1]. Существенное влияние на характеристики сплавов также оказывают способы их получения и термообработка. Свойства пермаллоев можно варьировать в широких пределах путём изменения их состава. Установлено, что добавление молибдена (Mo) и хрома (Cr) позволяет повысить значение начальной магнитной проницаемости и удельного электрического сопротивления [2]. Например, сплав состава Ni79Fe16Mo5, получивший название «супермаллой», обладает рекордными значениями начальной и максимальной магнитной проницаемости: µ0 – порядка 105, µmax – до 106 [3]. Таким образом, возможно получать сплавы со свойствами, необходимыми для разнообразных практических применений.

В данной работе представлены результаты исследований магнитных свойств сплава Ni79Fe17Mo4 (79НМ, или Mo-пермаллой). Известно, что указанный сплав характеризуется высокой начальной магнитной проницаемостью, а также высоким удельным сопротивлением, что важно с точки зрения энергетических затрат на его перемагничивание. Данный сплав применяется для изготовления сердечников трансформаторов, дросселей, реле, магнитных экранов и других устройств, работающих в слабых переменных и постоянных магнитных полях.

Исследуемые образцы сплава Ni79Fe17Mo4 размером 10x10 мм2 и толщиной 10 нм были получены с помощью магнетронного распыления на стеклянную подложку. Образцы были отожжены в печи при температурах 300, 350 и 375°C в течение 1 ч. Петли гистерезиса для изучаемых образцов были измерены на вибрационном магнитометре «Lake Shore» (VSM 7400). В каждом измерении магнитное поле было приложено параллельно плоскости образца и совпадало с одной из его сторон. На рис. 1 и 2 приведены петли гистерезиса, измеренные для исходного и для отожжённых образцов.

Рис. 1. Петли гистерезиса, полученные для исходного образца (слева) и для образца, отожжённого при 300°C в течение 1 ч (справа).

Рис. 2. Петли гистерезиса, полученные для образцов, отожжённых при 350°C (слева) и при 375°C (справа) в течение 1 ч.

Анализ полученных данных показал, что исходный образец и образец, отожжённый при 300°С, характеризуются анизотропией магнитных свойств, проявляющейся в различии петель гистерезиса при изменении направления перемагничивающего поля. Например, значения полей насыщения вдоль осей легкого и трудного намагничивания для неотожжённого образца различаются в 13 раз, а после отжига при 300°С  примерно в 2.4 раза.

С ростом температуры отжига до 350°C анизотропия кривых намагничивания существенно уменьшается – различия значений поля насыщения и коэрцитивной силы – порядка 1 Э. После отжига при температуре 375°C образец становится изотропным.

Наблюдаемые изменения магнитополевого поведения изучаемых образцов с ростом температуры отжига обусловлены процессами, происходящими в сплаве во время отжига.

В целом, полученные данные могут быть использованы в практических приложениях, которым посвящены дальнейшие исследования.

Литература

- Tumanski S. Handbook of Magnetic Measurements. CRC Press. 2011.

- Бозорт Р. Ферромагнетизм. М.: Издательство иностранной литературы. 1956.

- Boothby O.L., Bozorth R.M. A New Magnetic Material of High Permeability // J. Appl. Phys. 1947, V.18. p. 173-176