Магнитокалорический эффект в двумерном магнетике GdFeTeO6

Никита Холодный1, Татьяна Васильчикова1, Владимир Налбандян2, Мария Евстигнеева2, Елена Зверева1

1Физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, 119991, Россия

E–mail:kholodnik@mail.ru

2Химический факультет Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, 344090 Россия

Исследованы магнитные свойства слоистого теллурата GdFeTeO6 с треугольной магнитной подсистемой. И магнитная восприимчивость, и теплоемкость однозначно указывают на установление дальнего магнитного порядка при температуре TN = 2.6 K. Определенный эффективный магнитный момент μeff = 9.78 μB находится в хорошем согласии с численной оценкой, предполагая, что магнетизм связан как с ионами Gd3+, так и с Fe3+. Полная изотерма намагниченности M(B) при T = 2 K насыщается в умеренных магнитных полях, достигая ≈ 11.6 μB, что близко к теоретически ожидаемому магнитному моменту насыщения. На основании термодинамических исследований была построена фазовая диаграмма В-Т.

Установлено, что исследуемое соединение демонстрирует магнитокалорический эффект (МКЭ) с рекордными значениями изменения энтропии -ΔSM(T) = 35.3 Дж/(кг K) и адиабатической температуры Tad = 27 K в поле 9Т, а относительная мощность охлаждения (RCP) и емкость хладагента (RC) составляют 580 Дж/кг и 465 Дж/кг соответственно. Таким образом, все параметры МКЭ достаточно велики для GdFeTeO6, что делает эту систему интересной для потенциального применения в виде низкотемпературного магнитного холодильника (MR), например, для проектирования водородного ожижителя.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-02-00326.