Исследование пространственной спин-модулированной структуры наночастиц

BiFeO3 с помощью ЯМР в нулевом поле

Гервиц Н.Е.

Научный сотрудник1

Ткачев А.В.

Старший научный сотрудник1, к.ф.-м.н.

Журенко С.В.

Младший научный сотрудник1, студент2

Гунбин А.В.

аспирант1

1Физический Институт Академии Наук им. Лебедева, Москва, Россия

2Физический факультет МГУ им. Ломоносова, Москва, Россия

ngervits@gmail.com

Феррит висмута (BiFeO3) в объемном образце – антиферромагнетик, ферроэлектрик и магнитоэлектрик. Его температура Нееля 643 К, а ферроэлектрическая температура Кюри 1103 К [1]. Благодаря его необыкновенным физический свойствам, он вызывает интерес в качестве материала для практического применения [2], в первую очередь в форме тонких пленок [3]. На данный момент гораздо меньше внимания было уделено наночастицам на основе феррита висмута.

Получение чистых наночастиц феррита висмута без характерных примесей системы Bi2O3-Fe2O3 является достаточно сложной задачей в связи с ограниченной температурной областью его устойчивого существования. В данной работе образцы BiFeO3 синтезированы методом растворного горения с использованием в качестве исходных реагентов нитратов висмута и железа. В качестве источника органического топлива использована сахароза. Термообработка продуктов горения проводилась при температурах 550 и 650° с целью получения порошков различной дисперсности. Получены материалы с достаточно высоким выходом целевого продукта и со средними размерами кристаллитов около 48±3 и 170±20 нм. Выбор условий синтеза определялся на основе данных работы [4].

В соответствии с разработанной методикой измерения феррита висмута удалось получить корректные спектры ЯМР 57Fe в нулевом поле для нанокристаллических образцов и сравнить их со спектром объемного необогащенного BiFeO3. Поскольку спин 57Fe составляет ½, такие спектры представляют по сути картину распределения локальных полей на ядрах железа с точностью до умножения на гиромагнитное отношение 57γ = 1.37 МГц/Тл. Это распределение позволяет судить о магнитной структуре исследуемого образца и, в частности, о характеристиках пространственной спин-модулированной структуры (ПСМС).

Благодаря полученным спектрам мы увидели, что при размере нанокристаллитов вблизи периода ПСМС (62 нм при комнате, 60.5 нм в гелии) ПСМС не разрушается, что согласуется с ранее полученными с помощью Мессбауэровской спектроскопии данными для подобных нанокристаллитов[5].

Воспользовавшись моделью, описывающей ПСМС[6], мы определили параметры ангармонизма для трех образцов.

Авторы благодарят Ломанову Н.А. (Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург) за предоставленные образцы и Даниловича Д.П. за рентгенодифракционное исследование (Инжиниринговый центр Санкт-Петербургского государственного технологического института).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-52-80036 БРИКС_а.

Литература

[1]	“Bismuth Ferrite - an overview | ScienceDirect Topics.” [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/bismuth-ferrite. [Accessed: 25-Feb-2020].

[2]	G. Catalan and J. F. Scott, “Physics and Applications of Bismuth Ferrite,” Adv. Mater., vol. 21, no. 24, pp. 2463–2485, Jun. 2009.

[3]	V. Kondo, V. Singh, V. I.-F. S. T. J, 2007, “New Ferroelectric Material for Embedded FRAM LSIs.”

[4]	Lomanova N.A., Tomkovich M.V., Sokolov V.V., Ugolkov V.L., Panchuk V.V., Semenov V.G., Pleshakov I.V., Volkov M.P., Gusarov V.V. Thermal and magnetic behavior of BiFeO3 nanoparticles prepared by glycine-nitrate combustion // Journal of Nanoparticle Research. 20:17 DOI: 10.1007/s11051-018-4125-6

[5]	J. Landers, S. Salamon, M. Escobar Castillo, D. C. Lupascu, and H. Wende, “Mössbauer study of temperature-dependent cycloidal ordering in BiFeO3 nanoparticles,” Nano Lett., vol. 14, no. 11, pp. 6061–6065, Nov. 2014.

[6]	A. V. Zalessky, A. A. Frolov, T. A. Khimich, A. A. Bush, V. S. Pokatilov, and A. K. Zvezdin, “57Fe NMR study of spin-modulated magnetic structure in BiFeO3,” Europhys. Lett., vol. 50, no. 4, pp. 547–551, May 2000.