Композитные магнитоэлектрические преобразователи на основе магнитных эластомеров с сегнетоэлектрической компонентой

Макарьин Р.А.1*, Исаев Д.А.2

1 – студент, 2 – сотрудник

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

* e-mail: rodion.makaron@gmail.com

Магнитные эластомеры, представляющие собой материалы, в которых ферромагнитные частицы внедрены в упругую полимерную матрицу, привлекают внимание исследователей благодаря быстрому и обратимому отклику на внешние воздействия. Упругие свойства таких материалов изменяются под действием магнитного поля, а магнитные свойства - при различных деформациях образца [1-2]. Под действием внешнего магнитного поля ферромагнитные частицы начинают ориентироваться и выстраиваться по направлению поля, что ведет к изменению свойств материала. При сжатии или растяжении эластомера ферромагнитные частицы смещаются, образуя новую конфигурацию. Это приводит к изменению магнитных характеристик материала. Добавив в магнитные эластомеры сегнетоэлектрические частицы, можно создать новые типы мультиферроиков. Мультиферроики – это вещества, обладающие одновременно несколькими типами упорядочения (магнитное, электрическое и т.п.). Мультиферроики являются примером материала для преобразования энергии: изменение поляризации образца может быть получено с помощью внешнего магнитного поля. Их активно используют для создания различных датчиков и преобразователей, из чего следует практический интерес к их исследованиям [3].

Ранее было показано, что при добавлении в магнитный эластомер сегнетоэлектрических частиц в таких материалах наблюдается магнитоэлектрический эффект [4]. Он обусловлен механическим воздействием сегнетоэлектрических частиц, стремящихся также упорядочится под действием электрического поля, на ферромагнитные, что приводит к изменению намагниченности (и наоборот). Одной из задач, решаемой в рамках данной работы, является исследование механизмов связи между механическими, электрическими и магнитными свойствами композитных материалов, в том числе, анализ вкладов от каждой из компонент композитного материала.

В данной работе рассматриваются трехфазные композитные мультиферроики – силиконовая пена с добавлением частиц цикроната-титаната свинца (так называемый электрореологический эластомер), в поры которой, по принципу губки, помещены магнитные эластомеры с различными ферромагнитными частицами. Целью данной работы является изучение магнитных и электрических свойств магнитных эластомеров и композитов на их основе, а также численный расчет изменения магнитной индукции в образце при его деформации.

Исследовались следующие образцы, изготовленные на основе пористой структуры из силикона с добавлением 44 масс.% частиц цирконата-титаната свинца:

- Сегнетоэлектрическая пена с магнитным эластомером с 8,1 масс.% наночастиц феррита кобальта (1,72 объемных%)

- Сегнетоэлектрическая пена с магнитным эластомером с 27,9 масс.% микрочастицами феррита бария. (7 объемных%)

- Сегнетоэлектрическая пена с магнитным эластомером с 34,6 масс.% микрочастицами карбонильного железа. (6,5 объемных %)

Изменение намагниченности образца при включении внешнего электрического поля при комнатной температуре измерялось при помощи вибрационного магнитометра LakeShore 7400. Образец помещался между обкладками плоского конденсатора таким образом, что направления электрического и магнитного полей совпадали или были перпендикулярны друг другу. Основным механизмом преобразования является деформация стенок пор электрореологического эластомера и соответствующая деформация магнитного эластомера. В зависимости от направления внешнего электрического поля, ориентация и перемещение ферромагнитных частиц вдоль магнитного поля усложняются или упрощаются. Это приводит к изменению кривой намагничивания в ненасыщенном магнитном поле. Для разработки численной модели рассматривается механизм простого растяжения/сжатия.

На основании сравнения экспериментальных данных и численных расчетов для различных вариантов расположения частиц в эластомере, было показано [5], что для композита с 5% объемным содержанием ферромагнитных частиц лучше всего согласуется с экспериментом такая модель, в которой эластомер состоит из простых кубических ячеек или из гране-реброцентрированных кубических ячеек.

Одним из основных результатов работы является расчет изменения магнитной индукции эластомера на основе модели, в которой деформация поры происходит посредством выстраивания сегнетоэлектрических частиц вдоль электрического поля. Изменение расположения частиц в магнитном эластомере при его деформации приводит к изменению его средней магнитной индукции.

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - докторов наук № МК-716.2020.2.

Литература

[1] Novel highly elastic magnetic materials for dampers and seals: Part I. Preparation and characterization of the elastic materials / S. Abramchuk, E. Kramarenko, G. Stepanov et al. // Polymers for advanced technology. – 2007. – Vol. 18, №11. - p.883–890.

[2] G.S. Russkikh. Computational experimental studies on magnetoelastic effects in a metal filled elastomer / Procedia Engineering. – 2016. – Vol. 152. – p.620 – 626.

[3] Multiferroic magnetoelectric composites: Historical perspective, status, and future directions/ Ce-Wen Nan, M. I. Bichurin, Shuxiang Dong, D. Viehland, G. Srinivasan// JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 103, 031101 _2008_

[4] Elastically coupled ferromagnetic and ferroelectric microparticles: new multiferroic materials based on polymer, ndfeb and pzt particles / L.A. Makarova, Y.A. Alekhina, A.S. Omelyanchik et al. // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2018. - Vol.10, №1016.

[5] Experimental characterization and microscale modeling of isotropic and anisotropic magnetorheological elastomers / Mostafa Asadi Khanouki, Ramin Sedaghati, Masoud Hemmatian // Composites Part B: Engineering. – 2019. – Vol.176, №1073111