Дальний магнитный порядок и магнитная фазовая диаграмма квазидвумерного теллурата MnSnTeO6 со структурой розиаита

Кирилл Бухтеев1, Владимир Налбандян2, Мария Евстигнеева2, Татьяна Васильчикова1, Елена Зверева1

1Физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва 119991, Россия

bukhteev.ki14@physics.msu.ru

2Химический факультет Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, 344090 Россия

Исследованы магнитные свойства нового слоистого треугольного магнетика MnSnTeO6 с кристаллической структурой розиаита, в которой магнитоактивные слои ионов Mn2+ и Te6+ чередуются с немагнитными слоями ионов олова. Установлено, что система переходит в антиферромагнитное упорядоченное состояние при понижении температуры с температурой Нееля 9.8 K. В парамагнитной фазе магнитная восприимчивость удовлетворительно описывается законом Кюри-Вейсса с отрицательной температурой Вейсса ~ -21 K, свидетельствующей о доминировании антиферромагнитных корреляций. Эффективный магнитный момент μeff = 6.05 μB находится в хорошем соответствии с численной оценкой с использованием эффективного g-фактора g = 2.00, непосредственно определенного методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Кривые намагничивания обнаруживают присутствие индуцированного магнитным полем спин-переориентационного (спин-флоп) перехода при ~ 1.2 Тл при 2 K. Данные, как удельной теплоемкости, так и ЭПР указывают на двумерный характер магнетизма в исследуемом соединении. На основании полученных термодинамических данных была построена магнитная фазовая диаграмма нового соединения.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-02-00326