Исследование неодим стронциевых манганитов допированных лантаном методом магнитного резонанса

Михеев В.В.1, Яцык И.В.1,2, Еремина Р.М.1,2, Sudharshan V,3 Asthana S3

Студент 4 курса

1Казанский (приволжский) федеральный университет,

Институт физики, Казань, Россия

2 Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского

ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия

3 Indian Institute of Technology Hyderabad, Индия

e-mail: xbts_vasya@mail.ru

Манганиты со стехиометрической формулой (Ln3+)1−x(Me2+)xMnO3, где Ln редкоземельный ион, а Ме щелочноземельный металл, такой как Са, Sr или Ba, показывают богатые фазовые диаграммы [1]. В данном классе материалов помимо орбитального порядка, порядка заряда и сложных магнитных структур, наиболее интенсивно изучаемыми явлениями являются эффект магнето-сопротивления и существование электронного разделения фаз. В основном переход из парамагнитного изоляционного состояния к ферромагнитному металлическому является результатом конкуренции антиферромагнитного суперобмена и ферромагнитного двойного обменных взаимодействий [2-4].

В недавнем исследовании магнитных и транспортных свойств пленки Nd0.52Sr0.48MnO3 различной толщины было обнаружено, что в ней наблюдается фазовое расслоение. В образце обнаружены магнитные кластеры (капли) в электроизоляционных парамагнитных (при T>TN) или антиферромагнитных (при T<TN) матрицах  [5].  В той же статье было высказано предположение, что ферромагнитные кластеры в магнитном поле от 1 Тл и выше могут распадаться на меньшие области, состоящие из магнитных поляронов малого радиуса порядка 1-2 нм.

Электронный спиновый резонанс оказался очень чувствительным к детектированию  ферромагнитных областей в парамагнитной фазе. Например,  в монокристаллах La1−xSrxMnO3 при 0.075≤x≤0.175, слабые, сильно анизотропные линии ферромагнитного резонанса (ФМР) появляются в низких магнитных полях вместе с линией парамагнитного резонанса с g ≈ 2 уже ниже 270 K, что намного выше температуры магнитного упорядочения [6]. Природу этих дополнительных ферромагнитных линий можно объяснить с точки зрения фазы Гриффитса.

В работе [7] были изучены транспортные и магниторезистивные свойства, а так же измерена намагниченность образцов Nd0.7-xLaxSr0.3MnO3, где x=0, 0.1, 0.2, 0.3, но исследование методом магнитного резонанса не проведено. Такой недостаток восполняет данная работа.

Спектры электронного спинового резонанса измерялись на спектрометре EMX/plus (Bruker) на частоте 9.4 ГГц с азотным продувом и температурным контроллером RS 232 (Bruker) в диапазоне температур от 100 до 340 К.

На рисунке 1 представлена характерная для данных образцов эволюция линии спектра магнитного резонанса от температуры. Можно заметить, что форма линия магнитного резонанса от 160 К до 280 К сильно меняется, что свидетельствует о изменении магнитной фазы в образце Nd0.6La0.1Sr0.3MnO3. Резкое изменение формы спектра, т.е. фазовый переход происходит около 250 К, что хорошо согласуется с работой [7]. Проведены исследования температурных  зависимостей положения и ширины линии магнитного резонанса в керамике Nd0.7-xLaxSr0.3MnO3, где x=0, 0.1, 0.2, 0.3. Построена фазовая диаграмма ( концентрация- температура) изменения температуры фазового перехода в керамике Nd0.7-xLaxSr0.3MnO3, где x=0, 0.1, 0.2, 0.3.

Рис. 1. Эволюция линии магнитного резонанса с изменением температуры от 160 К до 280 К для Nd0.6La0.1Sr0.3MnO3

Литература

- M. Imada, A. Fujimori, Y. Tokura. Metal-insulator transitions // Reviews of Modern Physics. – 1998. – V. 70. – Iss. 4. – Pp. 1039.

- C. Zener. Interaction between the d-shells in the transition metals. Ii.270 ferromagnetic compounds of manganese with perovskite structure // Physical Review. – 1951. – V. 82. – Iss. 3. – Pp. 403.

- P. W. Anderson, H. Hasegawa. Considerations on double exchange // Physical Review. – 1955. – V. 100. – Iss. 2. – Pp. 675.

- P. G. de Gennes. Eﬀects of double exchange in magnetic crystals // Physical Review. – 1960. – V. 118. – Iss. 1. – Pp. 141.

- V. A. Khokhlov, A. Yu. Prokhorov, Yu. V. Medvedev, Yu. Nikolaenko. Phase separation in strained cation- and anion-deﬁcient Nd0.52Sr0.48MnO3 ﬁlms // Technical Physics 98. – 2011. – Iss. 3. – Pp. 572–581.

- J. Deisenhofer, D. Braak, H.-A. Krug von Nidda, J. Hemberger, R. M. Eremina, V. A. Ivanshin. Observation of a griﬃths phase in paramagnetic La1−xSrxMnO3 // Physical Review. – 2005. – V. 95. – Iss. 12. – 257202.

- S. Vadnala, N. B. Srivastava, S. Asthana Nature of correlated polaron hopping mechanism in A-site cation disorder Nd0.7−xLaxSr0.3MnO3 (x = 0.0, 0.1, 0.2 and 0.3) manganite // Applied Physics A: Materials Science and Processing – 2020. – V. 126. – Iss. 3. – No 155 – P. 1-10.