Двухступенчатое магнитное упорядочение в квазиодномерном

теллурате марганца LiMn2TeO6

Татьяна Васильчикова1, Владимир Налбандян2, Евгения Вавилова3,

Елена Зверева1

1Физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, 119991, Россия

t_vasilchikova@yahoo.com

2Химический факультет Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, 344090 Россия

3Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, Казань, 420029, Россия

Статические и динамические магнитные свойства квазиодномерного теллурата марганца LiMn2TeO6 со смешанной валентностью (Mn2+/Mn3+) были всесторонне исследованы методами магнитной восприимчивости, намагниченности, удельной теплоемкости, а также методами электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Было установлено, что исследуемое соединение упорядочивается антиферромагнитно в два этапа: сначала в несоизмеримую магнитную фазу при TN1 ~ 20 K, а затем в соизмеримую при TN2 ~ 14 K, что подтверждается данными нейтронографии. Кроме того, приложение магнитного поля приводит к появлению по меньшей мере двух дополнительных фаз. Многообразие фазовых границ обуславливает сложный вид магнитной фазовой диаграммы. Исследования ЭПР указывают на наличие сильных корреляции ближнего порядка при температурах значительно превышающих температуры магнитного упорядочения.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-02-00326.