Исследование транспортных характеристик полиариленовых мембран и создание топливных элементов на их основе

Заворотная У.М. 1, Модестов А.Д. 2, Пономарев И.И. 3, Синицын В.В. 4

1 ИОФ РАН им. А.М.Прохорова, Москва, Россия

E-mail: ulyanamzav@mail.ru

2ИФХЭ РАН имени А.Н.Фрумкина, Москва, Россия

3 ИНЭОС РАН имени А.Н.Несмеянова, Москва, Россия

4 ООО Инэнерджи, 2-ой Котляковский пер., Москва, Россия

В настоящее время при создании топливных элементов на основе протонно-обменных мембран (ПОМТЭ), функционирующих при комнатной температуре, в основном используются перфторированные сульфополимеры типа Нафион. Однако сложность и весьма высокая стоимость изготовления этих мембран из-за присутствия в их химической структуре фтора (в настоящий момент производством таких мембран занимаются только около 10 компаний), существенно ограничивают коммерциализацию и широкое распространение ПОМТЭ. В ряде работ [1,2] в качестве альтернативной протонно-обменной мембраны предлагается использовать гидрокарбонатные (полиариленовые) полимеры в изготовлении которых полностью отсутствует фторная химия.

В данной работе представлены результаты исследования транспортных характеристик полиариленовых мембран, изготовленных при содопированнии их цирконием. Проводимость мембран определялась методом импедансной спектроскопии с использованием спектрометра SP-240 Biologic Science. Измерения проводились в диапазоне частот от 1 Гц до 500 кГц и амплитуды сигнала 50 мВ. Проведенные исследования показали, что при комнатной температуре и в условиях 100% влажности проводимость полиариленовых мембран толщиной 60 мкм в продольном направлении составляет   90 мСм/см, а в поперечном -   50 мСм/см. Для сравнения, при тех же условиях проводимость мембраны Nafion 212 толщиной 50 мкм в продольном и поперечном направлениях составляют   60 мСм/см.

Для определения вольт-амперных и мощностных характеристик топливного элемента на основе полиариленновой мембраны, нами были созданы мембранно-электродные блоки (МЭБ) путем прикладывания ГДС с напыленным катализатором (содержание Pt 48,98 %) к мембране. На рисунке 1 представлены вольт-амперные и мощностные характеристики МЭБ, измеренные при температуре 80 ºС для пяти последовательных циклов развертки.

Как видно из рисунка 1, в области больших токов вольт-амперные характеристики для всех циклов становятся нелинейными, что свидетельствует о сильных диффузионных ограничениях при данных условиях. Величина максимальной снимаемой мощности составила ~170-230 мВт/см2, причем в зависимости от номера цикла развертки наблюдался рост снимаемой мощности. Эти данные позволяют считать полиариленовые мембраны весьма перспективными для их коммерческого использования в производстве ПОМТЭ. Однако для более определенных выводов необходимы ресурсные испытания на стабильность функциональных свойств полиариленновых мембран и, особенно, в составе топливного элемента.

Литература

- H. Bi, J. Wanga, S. Chena, Z. Hua. Preparation and properties of cross-linked sulfonated poly(arylene ethersulfone)/sulfonated polyimide blend membranes for fuel cell application // Journal of Membrane Science. 2010, № 350, p. 109 – 116.

- H. Ishikawa, Y. Fujita, J. Tsuji. Durability of sulfonated phenylene poly(arylene ether ketone) semiblock copolymer membrane in wet-dry cycling for PEFCs// Journal of The Electrochemical Society. 2017, № 164 (12), pp. 1204–1210.

Рис.1. Вольт-амперные и мощностные характеристики МЭБ на основе полиариленовой мембраны. Измерения проводились при температуре 80 ºС, в качестве топлива использовался водород (чистота - 99,95 %), а в качестве окислителя - воздух.