Анализ структуры углеродных нанотрубок

после ионного облучения

Мерзук Барбара

Студент физического факультета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

E–mail: mbarbara1996@mail.ru

Углеродные нанотрубки при облучении могут изменять некоторые свои свойства, в том числе касаемые электрической проводимости. В работе проводилось изучение структуры нанотрубок при облучении ионами  с энергией 120 кэВ шестью флюенсами в одном эксперименте   и еще шестью во втором эксперименте   на ускорителе HVEE-500 [1-3].

При помощи спектроскопии комбинационного рассеяния света [4] исследована структура облученных МУНТ, было обнаружено, что при облучении ионами аргона с флюенсом происходит очень большое смещение пиков, отвечающих за дефекты в графитовой структуре (D и D’ пики) [5]. На это также указывает построенное отношение I(D)/I(G).

Список литературы

[1]  Yu.V. Balakshin, A.A. Shemukhin, A.V. Nazarov, A.V. Kozhemiako, V.S. Chernysh. Tech. Phys., 63 (12), 1861 (2018).

[2]  A.V. Kozhemiako, A.P. Evseev, Yu.V. Balakshin, A.A. Shemukhin. Semiconductors, 53 (6), 800 (2019).

[3]  A.A. Shemukhin, Yu.V. Balakshin, A.P. Evseev, V.S. Chernysh.  Nucl. Instr. Meth. B, 406, 507 (2017).

[4]  M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, R. Saito, A. Jorio. Phys.  Rep., 409, 47 (2005).

[5]  A.M. Borisov, V.A. Kazakov, E.S. Mashkova, M.A. Ovchinnikov, A.A. Shemukhin,  S.K. Sigalaev, The conductivity of high-fluence noble gas ion irradiated CVD polycrystalline diamond, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B Beam Interact. Mater. Atoms 406 (2017) 676–679, http://dx.doi.org/10.1016/J.NIMB.2017.01. 075.