Кинетика релаксации фотопроводимости в эпитаксиальных пленках Pb1-xSnxTe(In)

Дудин В.С.

Студент

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: vsd97@list.ru

Твёрдые растворы Pb1-xSnxTe(In) обладают необычными свойствами, в частности, в них наблюдаются стабилизация уровня Ферми[1] и задержанная фотопроводимость[2]. Последнее проявляется в том, что образец сохраняет высокую проводимость в течение длительного времени (до нескольких часов) после выключения подсветки. В подавляющем большинстве случаев это не позволяет исследовать спектры фотопроводимости стандартным методом Фурье-спектроскопии. Приходится прибегать к специальным ухищрениям, например СВЧ-гашению[3].

Однако в некоторых образцах удается измерить спектры фотопроводимости с помощью Фурье-спектрометра[4], что, по всей видимости, связано с наличием быстрых процессов релаксации. Данная работа как раз и посвящена изучению кинетики релаксации носителей заряда в Pb1-xSnxTe(In) и определению характерных времен релаксации.

Исследуемые образцы были выращены методом молекулярно-пучковой эпитаксии на подложках BaF2(111). Доля олова в растворе составляла ~ 0,26, что соответствует стабилизации уровня Ферми в запрещённой зоне. Образцы размещались в светонепроницаемой вставке, в которой также располагались синий светодиод и лампа накаливания. Измерения проводились при температуре 4,2 К. Лампа накаливания обеспечивала «фоновую» подсветку, переводящую образец в проводящее состояние, а светодиод, работающий в импульсном режиме, создавал дополнительные неравновесные носители заряда. Через образец пропускался постоянный ток, напряжение на образце регистрировалось осциллографом.

Обнаружено, что кинетика релаксации носителей заряда в образцах имеет существенно неэкспоненциальный характер. Хорошее согласие достигается при аппроксимации кинетики релаксации тремя экспонентами с временами τ  ≈ 4 ms, 1 ms, 0,2 ms. Показано, что данные времена не зависят длительности импульса и почти не зависят от уровня фоновой подсветки. Именно наличие быстрых компонент релаксации носителей заряда позволяет регистрировать спектры методом Фурье-спектроскопии.

- D. Khokhlov (Ed.) Lead Chalcogenides: Physics & Applications (NewYork: Taylor & Francis, 2003).

- B. A. Volkov, L. I. Ryabova, D. R. Khokhlov: Physics-Uspekhi 172, 875 (2002) [Phys.-Usp. 45, 819 (2002)].

- Ikonnikov, A. V., et al. "Fourier-transform spectroscopy of the persistent photoconductivity in PbSnTe (In) films at low temperatures." Low Temperature Physics 45.2 (2019): 141-145.

- Ikonnikov, A.V., Chernichkin, V.I., Dudin, V.S. et al: Semiconductors 53, 1272–1277 (2019).