Исследование влияния процесса активации I и Cl на кинетику гибели фотогенерированных носителей тока в порошках CdTe

Студентка 4 курса Добрыгина А.П.

alisa.gr.1999@yandex.ru

Руководитель: с.н.с. к.ф.-м.н.Рабенок Е.В.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии

В данной работе исследовано влияние процесса активации хлором и иодом на времена жизни фотогенерированных носителей тока в порошках CdTe.

Порошки CdTe, легированные CdCl2 и CdI2, синтезировались ампульным методом при температуре 1100 oC в течение 100 часов [1]. Измерения проводились при комнатной температуре методом СВЧ-фотопроводимости (диапазон частот 36 ГГц, разрешение 5 нс) [2]. Фотопроводимость возбуждали азотным лазером ЛГИ 21 (λ =337 нм, tимп= 8 нс, Imax = 2,41014 квант/см2 за импульс).

Анализ экспериментальных данных показал, что все измеренные фотоотклики удовлетворительно описывались одной экспоненциальной компонентой. Зависимости от интенсивности падающего света, I, были линейны, а характеристические времена спадов не зависели от I. Это может говорить о том, что в эксперименте наблюдались процессы первого порядка (например, захват носителей тока на ловушки). Так, полученные времена спадов СВЧ фотоотклика для CdTe, Cd2,7Te2,2Cl и Cd9,96Te8,75Cl1,4I, были соответственно равны ~14, 40 и 10 нс. Однако рассчитанное время до электрон-дырочной рекомбинации равно  = 1.2 нс, где krec= 2 10-11 см3с-1– константа скорости реакции электрон-дырочной рекомбинации [3], kB – коэффициент поглощения,  – квантовый выход.

Таким образом, в связи с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что процессы захвата носителей тока в ловушки происходят на временах меньше 1.2 нс. Тогда как в эксперименте наблюдаются так называемые «вторичные» процессы, вклад в которые вносят заряды, повторновышедшие из ловушек. В процессе активации хлором происходит увеличение времени спада, обусловленное, скорее всего, образованием по механизму самокомпенсации [3] ассоциатов, являющихся ловушками с меньшей глубиной, а дополнительная активация иодом приводит к образованию дополнительных ловушек и как следствии уменьшению времени спада.

Автор выражает благодарность Луценко Д.С. (ИПХФ РАН) за предоставление образцов для исследования.

1. Гапанович М.В., Луценко Д.С., Новиков Г.Ф. «Способ низкотепературной активации фотопроводимости пленок теллурида кадмия» Патент № 2699033 от 03.09.2019 г.

2. Г.Ф. Новиков, А.А. Маринин, Е.В. Рабенок // Приборы и техника эксперимента, 2010, №2, с. 83–89

3. Гапанович М.В. Влияние изо- и гетеровалентного замещения на кинетику реакций с участием избыточных носителей тока в CdTe. Дисс. канд. хим. наук, 2010, 135 с.