Исследование особенностей микроволокон полистирола, формируемых из растворов.

Потапова1 А.Д. , Цебрук И.С.2, Классен Н.В.2

1- Физико-математический лицей, Сергиев Посад

2- Институт физики твердого тела РАН , Черноголовка, cebruk@issp.ac.ru

Исследования композиций из синтетических и биоорганических полимеров и неорганических наночастиц имеют высокий потенциал обнаружения новых природных закономерностей и создания на их основе прорывных технологий. Формирование микроволокон на основе полистирола из растворов в бензоле и толуоле с наполнителем из сцинтилляционных наночастиц сульфата цезия и из чистого полистирола привело к ряду особенностей их морфологии и оптических свойств.

Они получались квазистатическим способом с медленным вытягиванием волокна из раствора определенной вязкости окунаемой в раствор стеклянной палочкой. При вытягивании образующиеся микроволокна достигали 100 см и более, а их диаметр монотонно уменьшался от нескольких десятков микрон в начале до нескольких микрон и даже меньше у противоположного конца.

В ходе наблюдения под микроскопом волокна из чистого полистирола было обнаружено, что начало волокна имело круговое сечение, которое далее становилось гантелевидным – стержни кругового сечения по краям, соединенные плоской перемычкой. Такого рода лента имела небольшую винтовую закрутку вдоль оси. Некоторые из волокон принимали форму синусоид, максимумы и минимумы наблюдались синусоид в точках наибольшей винтовой закрутки. Синусоиды возникали в тех волокнах, которые отрывались от вытягивающей палочки раньше момента их окончательного затвердевания. В этот момент напряжения, растягивающие волокно, падали до нуля и локальные напряжения, вызванные неоднородностью неоднородностями скорости отверждения противоположных сторон, становились преобладающими.  Ближе к концу волокна с уменьшением толщины до нескольких микрон оно вновь становилось цилиндрическим.  При движении вдоль концевой цилиндрической части наблюдалась модуляция толщины.

Эти сложности формы объясняются колебаниями поверхностного натяжения при отверждении волокна. Возникающая в начале гантелевидность обусловлена неустойчивостью кругового сечения: флуктуационная вариация формы в овальную ускоряет испарение и, соответственно, отверждение на в зонах максимальной кривизны овала. Это вызывает втягивание жидкого материала к отверждаемым краям, создавая там утолщения.  Флуктуационные различия в скоростях отверждения краев создают растягивающие напряжения в быстрее твердеющем материале и, наоборот, сжимающие – на другом крае.  В итоге создается винтовая закрутка ленты. При малой толщине волокна лапласовское давление возрастает и овальные флуктуации формы прекращаются, а осцилляции толщины цилиндрической части обусловлены релей-тейлоровской неустойчивостью лапласовского давления вдоль оси.

При введении в раствор наночастиц модуляция формы волокон приводит к сильной модуляции показателя преломления. Это создает внутри волокна распределенную обратную связь для проходящего по нему света, которая усиливает осевую люминесценцию волокон при использовании их в лазерных и других устройствах оптоэлектроники. Это заметно улучшает их технические характеристики.