Фотоиндуцированная чувствительность композитных нанокристаллических пленок In2O3-ZnO к водороду

Ильин А.С., Иким М.И., Королева А.В.

Научный сотрудник

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

2ФИЦ ХФ РАН,

Москва, Россия

E–mail:as.ilin@physics.msu.ru

Пленки наноструктурированных оксидов индия и цинка являются перспективными материалами, которые имеют широкое применение в разных областях техники [1, 3], чем представляют большой интерес для исследования. Проводимость пленок оксидов индия и цинка в отдельности, а также композитов на основе этих оксидов сильно меняется при внесении пленок в среду, содержащую водород в малых концентрациях. Этот эффект может использоваться для создания сенсоров на водород на основе оксидов индия и цинка. Однако эффект изменения проводимости в среде с водородом проявляется только при высокой температуре [4]. В данной работе было показано, что проводимость композитных пленок на основе оксидов индия и цинка также обратимо меняется при освещении светом видимого диапазона без нагрева пленок. Обсуждается роль нагрева и освещения в процессе переноса носителей заряда в композитных пленках.

Образцы композитных нанокристаллических пленок были изготовлены из коммерческих порошков оксидов индия и цинка. Размер нанокристаллов в порошках находился в диапазоне от 50 до 80 нм. Освещение проводилось с помощью светодиода с длиной волны излучения 525 нм. Для напуска водорода в камеру с образцом использовалась газовая смесь сухого воздуха с концентрацией водорода 1000 ppm.

Проводимость композитных пленок возрастает на несколько порядков как при включении освещения, так и при нагреве до 400 °С. При этом значения проводимости при нагреве и при освещении для каждого композита близки. Это может свидетельствовать, что освещение и нагрев запускает схожие процессы, определяющие проводимость.

Ранее было показано [2], что при комнатной температуре и без освещения композитные пленки нечувствительны к напуску водорода. Обратимые изменения проводимости при напуске водорода наблюдаются в случае, когда композитные пленки нагреты до 400°С [4]. В данной работе показано, что при освещении зеленым светом без нагрева проводимость тоже начинает обратимо изменяться при напуске водорода. Этот факт также может свидетельствовать, что освещение и нагрев могут запускать схожий процесс, определяющий проводимость композитов.

В данной работе делается предположение о том, какой процесс запускает освещение композитов зеленым светом, определяющий проводимость композитов. Предполагается, что, как и при нагреве, при освещении происходит десорбция адсорбированного на поверхности кислорода, слабо связанного с поверхностью. Освещение при напуске водорода позволяет ионам кислорода, слабо связанным с поверхностью композита, взаимодействовать с появившимися молекулами водорода и образовывать с ними молекулу воды, освобождая электрон и повышая проводимость. Таким образом при освещении композиты становятся чувствительными к концентрации водорода в окружающей атмосфере при комнатной температуре.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-07-00251

Литература

- Bierwagen O. Indium oxide—a transparent, wide-band gap semiconductor for (opto)electronic applications //  Semicond. Sci. Technol. 2015 № 30. 024001.

- Ilin A.S., Ikim M.I., Forsh P.A., Belysheva T. V., Martyshov M.N., Kashkarov P.K., Trakhtenberg L.I. Green light activated hydrogen sensing of nanocrystalline composite ZnO-In2O3 films at room temperature // Sci. Rep. 2017. № 7. 12204.

- Ozgur U., Alivov Y.I., Liu C., Teke A., Reshchikov M.A., Dogan S., Avrutin V., Cho S.J., Morkoc H. A comprehensive review of ZnO materials and devices // J. Appl. Phys. 2005, № 98. p. 1–103.

- Trakhtenberg L.I., Gerasimov G.N., Gromov V.F., Belysheva T. V., Ilegbusi O.J. Conductivity and sensing properties of In2O3 + ZnO mixed nanostructured films: Effect of composition and temperature // Sensors Actuators B Chem. 2013. № 187. p. 514–521.