Магнитокалорические свойства соединений типа RNi

Курганская А.А.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: kurganskaia.aa17@physics.msu.ru

Поиск новых магнитокалорических материалов актуален в последнее время, поскольку магнитокалорический эффект (МКЭ) может быть использован при хранении и транспортировки сжиженных газов (азота, водорода, гелия и др.). Особый интерес вызывают соединения RNi (где R – редкоземельный металл (РЗМ)), поскольку они демонстрируют гигантский МКЭ в области низких температур (от 0 до 100 K). 
Соединения RNi кристаллизуются в структурный тип FeB или CrB в зависимости от сорта РЗМ. Такие же структурные типы демонстрируют соединения РЗМ с кремнием (RSi), поэтому частичное замещение атомов никеля атомами кремния может стать дополнительным механизмом управления их магнитными свойствами [2]. 
В данной работе проведен сравнительный анализ магнитных свойств составов R-Ni-Si (R = Gd, Dy) с частичным замещением никеля на кремний со свойствами ранее изученных базовых составов GdNi и DyNi.

Получение исходных образцов Gd(Ni0.98Si0.02) и Dy(Ni0.95Si0.05) и их аттестация подробно описаны в работе [1]. Намагниченность образцов была измерена в широкой области температур от 2 до 100 K на коммерческом оборудовании PPMS (Quantum Design, USA). Для расчёта магнитокалорического эффекта использована методика, подробно описанная в работе [4]. Проведенный анализ рентгенографических данных показал, что выплавленные образцы интерметаллидов являются однофазными, а значения периодов решетки образцов интерметаллических соединений близки к литературным данным [3]. На рисунке 1 представлены рентгенографические спектры образцов GdNi0.98Si0.02 (а) и DyNi0.95Si0.05 (b). Соединения Gd(NixSi1-x) (x = 1, 0.98) кристаллизуются в орторомбической структуре типа CrB (пространственная группа Cmcm), тогда как соединения Dy(NixSi1-x) (x = 1, 0.95) кристаллизуются в орторомбической структуре типа FeB (пространственная группа Pnma).

Результаты термомагнитного анализа показывают, что даже при малом замещении атомов никеля атомами кремния в соединениях R-Ni удаётся повысить температуру Кюри на 3-5 К.

Рисунок 1. Рентгенографические данные, полученные при комнатной температуре, и результаты анализа методом Ритвельда для соединений Gd(Ni0.98Si0.02) (a) и Dy(Ni0.95Si0.05)(b). Вертикальные линии внизу рисунка указывают вычисленные позиции брэгговских отображений.

Рисунок 2. Температурные зависимости МКЭ для GdNi, Gd(Ni0.98Si0.02) (слева) и DyNi, Dy(Ni0.95Si0.05) (справа) при μ0ΔH = 5 T (зависимости -SM(T) базовых составов  GdNi  и DyNi помечены кругами, составов с атомами замещения – квадратами).

Измерение полевых зависимостей намагниченности при различных температурах в области температуры Кюри позволяет оценить величину МКЭ. Оценка величины МКЭ косвенным методом возможна путем расчета изменения магнитной части энтропии (∆SM) образца с использованием следующего соотношения Максвелла:

(1).

Сравнение данных для соединений R-Ni (R = Gd, Dy) с данными для соединений типа R-Ni-Si показывает (см. рис. 2), что в случае R = Gd частичное замещение атомов никеля на атомы кремния не оказывает значительного влияния на величину МКЭ (-∆SM =14.5 J/kg·K для GdNi и -∆SM =14.7 J/kg·K для Gd(Ni0.98Si0.02) при μ0ΔH = 5 T).  В случае R = Dy наблюдается значительное уменьшение МКЭ (-∆SM =18 J/kg·K для DyNi, и -∆SM =15.2 J/kg·K для Dy(Ni0.95Si0.05) при μ0ΔH = 5 T). В обоих случаях наблюдается смещение температуры, при которой наблюдается максимум МКЭ (Tmax), в область более низких температур на 5-10 K в зависимости от величины приложенного поля. Наблюдаемые эффекты можно объяснить как различным содержанием кремния в образцах, так и отличием кристаллических структур, наблюдаемых в системах.

Автор выражает благодарность В.Б. Чжан, И.С. Терёшиной, С.А. Лушникову, В.Н. Вербецкому и Е.А. Терёшиной-Хитровой. Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 18-13-00135).

Литература

1. Лушников С.А., Терёшина И.С., Вербецкий В.Н. // ФТТ. 2019. Т. 61. В. 1. С. 81--86. DOI: 10.21883/FTT.2019.01.46897.189

2. Чжан В.Б., Терёшина И.С., Курганская А.А., Лушников С.А., Вербецкий В.Н., Терёшина-Хитрова Е.А.//Письма в ЖТФ.2020. В.6. С.51.

DOI: 10.21883/PJTF.2020.06.49167.18156

3 Elliot R.P. Constitution of binary alloys. Suppl. 1. N.Y.: McGraw-Hill, 1965. 878 p.

4. Pecharsky V.K., Gschneidner K.A., Jr. // J. Appl. Phys. 1999. V. 86. N 1. P. 565—575