Оптоэлектронная память на основе перовскита CH3NH3PbI3

- Трофимов Андрей Дмитриевич1, Мацукатова Анна Никосовна 2

1Студент, 2Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

- E–mail: trofimov.ad17@physics.msu.ru

- В последнее время существенно вырос интерес к мемристорам - структурам, демонстрирующим эффект обратимого резистивного переключения, в связи с перспективностью их использования для создания элементов многоуровневой памяти и в нейроморфных вычислительных системах [1]. Важными параметрами, характеризующими мемристоры в таких системах, являются число стабильных циклов резистивного переключения из высокоомного (Roff) в низкоомное (Ron) состояние и обратно (endurance), длительность хранения данных состояний (retention time) и отношение Roff/Ron.

- Типичный мемристор представляет собой сэндвич-структуру металл/активный слой/металл. В роли активного слоя могут выступать различные неорганические (например, оксиды металлов TiO2, ZnO, HfO2 и др.) и органические материалы (например, поли-п-ксилилен). Наиболее перспективным вариантом активного слоя мемристора является слой перовскита CH3NH3PbI3. Хорошее поглощение света данным веществом используется во многих направлениях, таких как изготовление солнечных элементов, фотодетекторов и др. Мемристор на основе такого перовскита может представлять собой оптоэлектронную память, которая сможет реагировать и на электрические импульсы, и на оптическое возбуждение, а также позволит хранить и преобразовывать оптическую информацию [2].

- Поскольку интерес к мемристорам на основе перовскитов возник относительно недавно, многие особенности их функционирования не изучены в деталях. Для описания эффекта резистивного переключения таких мемристоров были предложены модели, основанные на процессах, происходящих как в объеме материала (формирование перколяционных цепочек), так и на его поверхности (образование барьера Шоттки). Стоит отметить, что единой модели резистивного переключения на данный момент не существует. Поэтому целью данной работы стало изучение основных мемристивных характеристик (endurance, retention, Roff/Ron) двух образцов с сэндвич-структурой верхний электрод (серебро или золото)/CH3NH3PbI3/нижний электрод в темноте и при освещении различными светодиодами.

- Литература

1.  Emelyanov, A. V. et al. First steps towards the realization of a double layer perceptron based on organic memristive devices // AIP Advances. 2016, vol. 6, № 11, p. 111301.

2.  Feichi, Z. et al. Low-Voltage, Optoelectronic CH3NH3PbI3-xClx Memory with Integrated Sensing and Logic Operations // Advanced Functional Materials. 2018, № 28, p. 1800080.