Структурные и магнитные свойства наночастиц Ni0.8Zn0.2Fe0.75Cr1.25O4 со структурой типа шпинели, синтезированных методом химического горения

Заяханов В.А.1

Аспирант, 1 года обучения

1Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН

E–mail: zaiahanov@gmail.com

Магнитные наноразмерные материалы имеют перспективное применение во многих областях науки, например, в оптике, электронике, биологии, медицине и других. [1, 2]. Основной целю данной работы являлся синтез и исследование наноразмерных материалов на основе никелевых ферритов, которые имеют аномальные магнитные свойства, важные для технического применения. С помощью метода химического горения синтезирована серия наночастиц феррита Ni0.8Zn0.2Fe0.75Cr1.25O4 различного размера.

Для исследования свойств наночастиц использовались такие методы, как порошковая рентгеновская дифракция, рамановская спектроскопия, просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения, магнитные измерения и мессбауэровская спектроскопия.

Порошковая рентгеновская дифракция показала, что частицы Ni0.8Zn0.2Fe0.75Cr1.25O4 имеют кубическую кристаллическую структуру типа шпинели. Оценка по формуле Шеррера показала, что средний размер наночастиц составляет от 3.8 до 28 нм.

Фононные моды, обнаруженные в спектрах рамановского рассеяния, связаны с катионами металлов различного типа, присутствующими в октаэдрических и тетраэдрических узлах шпинельной решетки. Рамановские спектры наночастиц Ni0.8Zn0.2Fe0.75Cr1.25O4 и спектры изученных ранее NiFe0.75Cr1.25O4 в работе [3] достаточно похожи. В спектрах Ni0.8Zn0.2Fe0.75Cr1.25O4 наблюдаются несколько пиков в области 510 см-1, 620 см-1 и 708 см-1.

Мессбауэровские спектры были получены с использованием стандартного спектрометра MS-1104Em с источником 57Co (Rh) и в режиме постоянных ускорений при температурах 90 К и 300 К. Установлено, что спектры малых наночастиц с размером меньше 15 нм проявляют суперпарамагнитное поведение при 300 K. Из анализа мессбауэровских и рамановских спектров установлено вероятное катионное заполнение тетраэдрических (A) и октаэдрических [B] положений (Fe0.75Zn0.2) [Ni0.8Cr1.25] O4.

Автор выражает благодарность за руководство и значительную помощь в работе проф. д.ф.-м.н. И.С. Любутину, к.ф.-м.н. Старчикову С.С. и проф. Chun-Rong Lin за предоставленные образцы наночастиц. Исследования проведены при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН.

Литература

1. Goldman, A. Modern Ferrite Technology, 2nd ed.; Springer: New York, 2006.

2. N. Bagum, M. A. Gafur, A. H. Bhuiyan, and D. K. Saha, ‘MgCl 2 doped Cu  x  Zn  1− x  Fe 2 O 4 ferrite humidity sensors: MgCl 2 doped Cu  x  Zn 1−x Fe 2 O 4 ferrite humidity sensors’, phys. stat. sol. (a), vol. 207, no. 4, pp. 986–992, Apr. 2010, doi: 10.1002/pssa.200925257.

3. I. S. Lyubutin et al., ‘Structural, Magnetic, and Electronic Properties of Mixed Spinel NiFe2– xCrxO4 Nanoparticles Synthesized by Chemical Combustion’, Inorg. Chem., vol. 56, no. 20, pp. 12469–12475, Oct. 2017, doi: 10.1021/acs.inorgchem.7b01935.