## СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ MexNd5-xMo3O16.5-1.5xFx (Me=Na;Li;K)

Балдин Е.Д, студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E-mail: baldin.ed16@physics.msu.ru

Системы Nd2O3 — MoO3 перспективны для исследования благодаря наличию в них соединений с различными физическими свойствами. В частности, особый интерес представляет кубическое соединение состава 5:6 Nd5Mo3O16 c флюоритоподобной структурой, обладающее смешанной кислород-электронной проводимостью порядка 10-2 См/см при 800оС. В работе [1] показано, что при замещении одного редкоземельного атома щелочным элементом и одного кислорода фтором структура образующихся соединений MeNd4Mo3O15F (Me=Na;Li;K) остается такой же, как и у исходного Nd5Mo3O16, т.е. флюоритоподобной.

В настоящей работе исследуется фазообразование, тепловые и электрофизические свойства твердых растворов состава MexNd5-xMo3O16.5-1.5xFx (Me=Na;Li;K) методами рентгенофазового анализа , дифференциальной сканирующей калориметрии, импеданс-спектроскопии в сухой и влажной среде.

Рис.1 Проводимость LixNd5-xMo3O16.5-1.5xFx  x=0.6

Методом твердофазного синтеза были получены твердые растворы MexNd5-xMo3O16.5-1.5xFx (0.6 ≤ х ≤ 1 (Me=Li)) на основе кубического флюоритоподобного соединения Nd5Mo3O16. Для соединений с Me=Na, K получены твердые растворы в области 0.6 ≤ х ≤ 0.8 с незначительными содержанием примесных фаз ≈3-5%. Замена редкоземельного катиона щелочным металлом и кислорода фтором приводит к возникновению обратимого фазового перехода. Этот переход сопровождается скачком ионной проводимости на порядок величины (Рис.1)а также аномалией на кривой ДСК. Кроме того, были обнаружены гигроскопические свойства, что может свидетельствовать о возможной протонной составляющей проводимости.

[1] Faurie J.-P., 1971, Bull. Soc. Chim. Fr. 3865-68