Создание обменного сдвига в низкотемпературном ферромагнетике Pd0,96Fe0,04

Мухаметова Эльвира Талгатовна

Студент

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Институт физики, Казань, Россия

E-mail: e.t.mukhametova@mail.ru

Обменный сдвиг, или однонаправленная обменная анизотропия, обусловлен взаимодействием между слоями антиферромагнетика и ферромагнетика, проявляющийся в сдвиге петли магнитного гистерезиса. Данное явление получило широкое применение в спинтронике, например, в магниторезистивных головках жестких дисков, спиновых клапанах и туннельных устройствах [1, 2, 5].

В настоящее время интенсивно развивается направление сверхпроводящей компьютерной логики, элементы памяти и логические вентили которой, состоят из закрепленного на антиферромагнетике ферромагнетика, сверхпроводника и свободного ферромагнетика [6]. Чтобы исключить влияние на свойства сверхпроводимости, в таких структурах необходимо использовать слабые ферромагнетики, одним из которых является сплав палладий-железо. Однако для полноценного использования сплава в таких системах первостепенной задачей является умение закреплять ферромагнитный слой на антиферромагнетике.

Целью работы является создание обменного сдвига у тонкой пленки разбавленного ферромагнетика Pd0,96Fe0,04, чья температура Кюри (130 К) ниже температуры Нееля (250 К) спаренного с ним антиферромагнетика CoO. Для получения обменного сдвига у низкотемпературного ферромагнетика Pd0,96Fe0,04 были синтезированы гетероструктуры Pd0,96Fe0,04/CoО/Co и Pd0,96Fe0,04/Co/CoО на подложке из монокристаллического сапфира при последовательном использовании методов магнетронного распыления и молекулярно-лучевой эпитаксии в сверхвысоковакуумной установке. Магнитные свойства полученных образцов исследовались методом вибрационной магнитометрии [3].

Было установлено, что обменная анизотропия для слоя Pd0,96Fe0,04 в системе Pd0,96Fe0,04/CoО/Co отсутствует, в то время как добавление прослойки ферромагнитного Co между слоями антиферромагнитного CoO и ферромагнитного Pd0,96Fe0,04 приводит к возникновению обменного сдвига. В системе Pd0,96Fe0,04/Co/CoО был обнаружен эффект магнитной пружины. Также было проведено микромагнитное моделирование с помощью программного обеспечения OOMMF [4], которое позволило оценить основные параметры определяющие свойства магнитной пружины: внутри слоя и межслоевые обменные константы.

Литература

1. Болтаев А.П. Особенности магнетосопротивления многослойных систем магнитных наноостровков в слабых магнитных полях // Физика твердого тела. 2011. T. 53. C. 892-898.

2. Хоменко Е.В. Магнитная анизотропия в структурах IrMn/Co с альтернативной последовательностью осаждения антиферромагнитного и ферромагнитного слоев // Физика твердого тела. 2010. T. 52, No. 8. C. 1583-1589.

3. Day R., Fuller M., Schmidt V.A. Hysteresis properties of titanomagnetites: grain-size and compositional dependence // Physics of the Earth and Planetary Interiors. 1977. No. 13. P. 260-267.

4. Donahue M.J., Porter D.G. OOMMF user's guide, version 1.0. Gaithersburg, 1999.

5. Gurgul J., Mły´nczak E., Kozioł-Rachwał A. Magnetic properties of epitaxial CoO/Fe(001) bilayers: The onset of exchange bias as a function of sublayer thickness and temperature // Physical Review B. 2017. V. 96. No. 10. Art. 104421 (11).

6. Tagirov L.R., Kupriyanov M.Yu., Kushnir V.N. Superconducting triplet proximity and Josephson spin valves // Functional Nanostructures and Metamaterials for Superconducting Spintronics. Springer, Cham, 2018. P. 31-47.