Структура медных центров в Cu-МOR, полученных в результате твердофазного ионного обмена

Ермакова А.М., Сухарина Г.Б., Прядченко В.В., Бдоян К.Э., Дурыманов В.А., Срабионян В.В., Базовая С.В., Курзина Т.И., Авакян Л.А., Бугаев Л.А.

Студент, сотрудник к. ф.-м. н, сотрудник к. ф.-м. н, студент, аспирант,

сотрудник к. ф.-м. н, студент, аспирант, сотрудник к. ф.-м. н, сотрудник д. ф.-м. н.

Южный федеральный университет, физический факультет,

Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: ermakova.alexandra.bk@mail.ru

Цеолиты представляют собой микропористые алюмосиликатные соединения с высокой площадью поверхности. Их высокая каталитическая активность обусловлена наличием активных центров, содержащих атомы переходных металлов [1]. Такие центры имеют сложное атомное строение ближнего окружения атомов меди, которое вместе с зарядовым состоянием определяют каталитическую активность цеолита в реакции [2].  Полученная в ходе исследования информация о моделях локальной структуры активных центров меди в цеолите Cu-MOR при различных температурах позволяет рассматривать возможные варианты оптимизации условий синтеза, тем самым обеспечивая высокую эффективность процесса.

В данной работе изучено влияние температурной обработки на структуру меди в цеолитах Cu-морденит (Cu-MOR), полученных методом твердофазного ионного обмена. Выполнено исследование влияния температуры 300 и 400°С на структуру меди в цеолитах Cu-морденит (Cu-MOR), полученных методом твердофазного ионного обмена на основе двух взаимодополняющих методик спектроскопии рентгеновского поглощения и теории функционала плотности. Таким образом, это позволило определить модели локальной атомной структуры активных центров меди в цеолите Cu-MOR, в рассматриваемом диапазоне температур.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 18-32-00586.

Литература

- E. M. C. Alayon, M. Nachtegaal, A. Bodi, M. Ranocchiari and J. A. van Bokhoven, Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 7681T. Sheppard, C. D. Hamill, A. Goguet, D. W. Rooney and J. M. Thompson, Chemical Communications, 2014, 50, 11053-11055.

- S. E. Bozbaga, E. M. C. Alayon , Jan Pecháček , Maarten Nachtegaal , Marco Ranocchiari , Jeroen A. van Bokhoven, Catalysis Science and Technology 6(13), с. 5011-5022(2016).