Неразрушающий анализ нанокристаллического рудного слоя железомарганцевых корок со дна мирового океана

Панфилов Сергей Иванович

Студент 4 курса бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: serge.panfilov@gmail.com

Объектом наших исследований являются рудные слои железомарганцевых корок (ЖМК) – нанокристаллических сложных покровов, образованных в результате многовековой жизнедеятельности сосуществующих бактериальных колоний, использующих Fe и Mn в процессах своей жизнедеятельности — при возможности захватывая их из гидротермальных потоков, несущих выбросы импульсов вулканизма - металлов и мелкодисперсных минералов.

Эти минеральные формации представляют большой интерес не только для ресурсной разработки, так как они содержат более 70 редких элементов, но и для выявления биогенных процессов, полезных для создания новых нанотехнологий с использованием бактерий.

Сложность исследований подобных образований состоит в их многослойности и неоднородности . Рудоносные прослои являются очень хрупкими. Поэтому первоначальные исследования проводились путем их истирания в порошок. В результате химический и структурные анализы не давали возможности  определить их морфологию и тонкую структуру, а следовательно, понять природу их образования

Целью моей работы было, сочетая доступные лаборатории методы – рентгендифракционный анализ, рентгенофлуоресцентный анализ и сканирующую электронную микроскопию – получить данные о структуре и морфологии одного рудоносного слоя, не разрушая его.

Методом рентгенофлуоресцентного анализа с помощью SciAps X-200 - портативного рентгенофлуоресцентного анализатора металлов и сплавов—было снято 20 спектров по всей длине слоя и был определен полный элементный состав слоя, в котором обнаружено больше восемнадцати элементов-металлов.

Методом рентгендифракционного анализа на дифрактометре PANalytical Empyrean – уникальном по своим возможностям многоцелевом рентгеновском дифрактометре с вертикально расположенным гониометром – получено качественное представление о фазовом составе слоя, в котором было выделено девять различных наноминералов  биогенного происхождения (гетит, гематит, вернадит и др.).

Методом сканирующей электронной микроскопии удалось обнаружить не только следы жизнедеятельности бактерий различных видов, но и получить изображения образованных столбчатых структур минерализованных продуктов жизнедеятельности бактерий – наноразмерных биогенных рудных минералов.

На примере одного слоя показано, что сочетание применяемых методов позволяет получить данные о морфологии и структуре слоя, не разрушая его. Если каждый из слоёв ЖМК исследовать такими методами, можно показать, как исторически образуется структура корки. Подобного неразрушающего послойного анализа пока нигде ранее проведено не было.