Модификация гибридных металлоорганических перовскитов при температурном отжиге.

Амасев Д.В.1, Саитов Ш.Р.2

сотрудник, студент

1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

amoslegkie@gmail.com

Металлоорганические перовскиты на основе CH3NH3PbI3 представляют интерес в качестве материала для солнечных батарей. Имеющиеся в литературе данные показывают, что в структуре перовскита может присутствовать иодид свинца PbI2 [1-3] Наличие данного материала в фотоактивном слое может привести к увеличению эффективности солнечного элемента на основе перовскита [4]. Однако, влияние PbI2, присутствующего в перовските, на электронные процессы, происходящие в перовските, и, как следствие, на электрические и фотоэлектрические свойства перовскита CH3NH3PbI3, остается неясным.

В работе были исследованы электрические и фотоэлектрические свойства модифицированных температурным отжигом тонких пленок металлоорганического перовскита CH3NH3PbI3, полученного одноступенчатым методом из жидкой фазы. Было исследовано влияние температуры отжига на темновую проводимость d и спектральную зависимость фотопроводимости ph перовскита CH3NH3PbI3.

На рис. 1 представлены спектральные зависимости фотопроводимости пленки перовскита, нормированные на число падающих квантов света N. Можно заметить, что при температурах отжига меньше 120 °С характер спектральных зависимостей схож: при энергиях квантов света меньше 1.6 эВ происходит экспоненциальное уменьшение фотопроводимости, свидетельствующее о наличии запрещенной зоны перовскита CH3NH3PbI3.

Рис. 1. Спектральные зависимости фотопроводимости при комнатной температуре, нормированные на число падающих квантов, для пленки перовскита, отожженной при различных температурах (°С): 60 (1), 80 (2), 100 (3), 120 (4), 140 (5), 160 (6).

В то же время при энергиях квантов больших 1.6 эВ фотопроводимость слабо зависит от величины энергии квантов света. С ростом температуры отжига наблюдается немонотонное увеличение фотопроводимости в области энергий квантов света, больших 2.25 эВ. Наиболее заметное изменение характера спектральной зависимости фотопроводимости и её величины происходит после отжига пленки при 140 °С. Наблюдается значительное уменьшение величины фотопроводимости во всем исследованном спектральном диапазоне. При этом в области энергий квантов h > 2.25 эВ возникает «второй край» фотопроводимости. Согласно [3] высокотемпературный отжиг приводит к термическому разложению перовскита на иодид метиламмония и PbI2. Таким образом, наблюдаемое изменение спектральных зависимостей фотопроводимости пленки перовскита после ее отжига при 140 °С вызвано изменением состава пленки и формированием иодида  свинца PbI2 в её структуре.

Помимо фотопроводимости в результате температурного отжига изменяется темновая проводимость пленок перовскита. При повышении температуры отжига уменьшается величина темновой проводимости (в 2-4 раза). Однако, при температурах отжига, превышающих 120 °С, происходит резкое уменьшение (на порядок) величины темновой проводимости. Данное явление можно объяснить формированием широкозонного PbI2 на границах микрокристаллов перовскита. При этом уменьшается подвижность носителей заряда, что приводит к уменьшению величины темновой проводимости.

Литература.

- Cao D.H., Stoumpos C.C., Malliakas C.D., Katz M.J., Farha O.K., Hupp J.T., Kanatzidis M.G. Remnant PbI2, an unforeseen necessity in high-efficiency hybrid perovskite-based solar cells? // APL Materials, Vol. 2, No. 9, 2014. pp. 091101(1)-091101(7).

- Chen Q., Zhou H., Song T.B., Luo S., Hong Z., Duan H.S., Dou L., Liu Y., Yang Y. Controllable self-induced passivation of hybrid lead iodide perovskites toward high performance solar cells // Nano Letters, Vol. 14, No. 7, 2014. pp. 4158-4163.

- Du T., Burgers C.H., Kim J., Zhang J., Durrant J.R., McLachlan M.A. Formation, location and beneficial role of PbI2 in lead halide perovskite solar cells // Sustainable Energy & Fuels, No. 1, 2017. pp. 119-126.

- Kim Y.C., Jeon. N.J., Hoh J.H., Yang W.S., Seo J., Yun J.S., Ho-Baillie A., Huang S., Green M.A., Siedel J., Ahn T.K., Seok S.I. Beneficial Effects of PbI2 Incorporated in Organo‐Lead Halide Perovskite Solar Cells // Advanced Energy Materials, Vol. 6, No. 4, 2016. pp. 1502104(1)-1502104(8).