Синтез анизотропных магнитных наночастиц оксида железа

Дагаев Н.Д.¹, Моськин А.В.2, Усвалиев А.Д.1, Клячко Н.Л.,1,3  Прусов А.Н.1

Студент

¹Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

3University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA

E–mail: nikolas.dagaev@yandex.ru

Магнитные наночастицы – одна из актуальных и интенсивно развивающихся отраслей в современной науке. Благодаря своим уникальным свойствам магнитные наночастицы имеют широкий спектр применения в разных отраслях технологии, включая медицину и хранение информации [1].

Данное исследование было выполнено в рамках курсовой работы на кафедре энзимологии в лаборатории химического дизайна нанобиоматериалов.

Целью данной работы является двухстадийный синтез магнитных наночастиц оксида железа, модифицированных дофамином и изучение их свойств.

За основу нашего исследования была взята статья, где производился микроволновый синтез стержневидных наночастиц магнетита, модифицированных дофамином: на первой стадии были получены анизотропные немагнитные наночастицы акагенита, на второй – стержневидные магнитные наночастицы. Магнитные наночастицы авторы получали восстановлением акагенита гидразин-гидратом в микроволновом реакторе [2].

В нашей работе прекурсор получали согласно работе [2]. Восстановление стержневидного акагенита производили с помощью олеиламина при температуре 200 С в течение 4 часов. В результате была получена смесь анизотропных наночастиц с разной морфологией размером менее 90 нм: стержневидные, треугольновидное с округленными вершинами и сферические. Основная часть наночастиц находилась в форме палочек.

На следующем этапе нашей работы мы изучали возможность синтеза однотипных магнитных наночастиц оксида железа за счет вариации времени восстановления прекурсора. В результате было показано, что при восстановлении стержневидного акагенита олеиламином при 200 С в течение одного часа получаются сферические частицы диаметром менее 30 нм.

В ходе исследования получены наноразмерные анизотропные частицы оксида железа различной морфологии, найдены оптимальные условия для синтеза сферических магнитных наночастиц диаметром менее 30 нм. Полученные частицы были охарактеризованы с помощью мёссбауэровской спектроскопии, просвечивающего электронного микроскопа и методом динамического светорассеяния.

На данный момент исследование по данной теме продолжается. Целью является поиск оптимальных условий для получения стержневидных магнитных наночастиц.

Литература

1. Баранов Д. А., Губин С. П. Магнитные наночастицы: достижения и проблемы химического синтеза // Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии. 2009. № 1–2. С. 129–146.

2. Milosevic, I. Facile Microwave Process in Water for the Fabrication of Magnetic Nanorods / Irena Milosevic, Hicham Jouni, Catalina David, Fabienne Warmont, Dominique Bonnin, Laurence Motte / The journal of physical chemistry. 2011. V. 115. №. 39. P. 18999–19004.

3. Mohapatra, J. Iron oxide nanorods as high-performance magnetic resonance imaging contrast agents / Jeotikanta Mohapatra, Arijit Mitra, Himanshu Tyagi, D. Bahadur, M. Aslam // Nanoscale. 2015. V. 7. №. 20. P. 9174–9184.