Синтез порошков аморфного фосфата кальция для создания резорбируемых биоматериалов

Голубчиков Д.О.

Студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах

E-mail: goldan2000@yandex.ru

В настоящее время существует необходимость в биоматериалах, которые выполняют роль резорбируемых имплантатов, со временем замещаясь на нативную костную ткань, что позволяет избежать повторных хирургических вмешательств. Подобный материал должен обладать макропористой архитектурой, химическим составом и механическими характеристиками, близкими к естественной кости.

Аморфный фосфат кальция (АФК) -  Са3(РО4)2·хН2О, перспективен для применения в ортопедии, травматологии и стоматологии в качестве материала для создания биорезорбируемых имплантатов.

Целью данной работы является изготовление биорезорбируемого прототипа имплантата на основе аморфного фосфата кальция, стабилизированного различными добавками.

Основными задачами данной работы были: синтез аморфного фосфата кальция с использованием криохимической сушки и подбор ингибиторов кристаллизации АФК для создания образцов на основе АФК с микроморфологией, приемлемой для применения in vivo.

В ходе работы был синтезирован аморфный фосфат кальция с использованием в качестве ионов-ингибиторов кристаллизации АФК в гидроксиапатит ионов Mg2+, P2O74-, цитрат-анионов, сукцинат-анионов, ацетат-анионов.

Структура полученных образцов была исследована методом рентгенофазового анализа (РФА) и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Состав образцов (соотношение Ca/Р) был исследован методом рентгеноспектрального микроанализа (РСМА). Гранулометрия порошков была изучена методами динамического и статического светорассеяния, а также методом растровой электронной микроскопии (РЭМ).

Для оценки устойчивости суспензий АФК был определен ζ-потенциал коллоидных растворов. Методом ИК-спектроскопии был подтвержден состав полученных фосфатов, а также изучено содержание.

Для оценки биоактивности порошков АФК было исследовано поведение образцов в водной среде методом рН-метрии и кристаллизация гидроксиапатита на поверхности таблеток АФК в растворе 5×SBF.

Было исследовано поведение образцов при обжиге, температурный режим которого был подобран основываясь на данных термогравиметрического анализа. Обожженные образцы исследованы методами РФА, РЭМ и РСМА.

Апробировано наполнение биодеградируемых полимеров (полилактид, поликапролактон) синтезированными порошками АФК для последующей термоэкструзионной 3D печати

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант №18-08-01473.