Синтез текстурированных пленок V1-xWxO2 в  гидротермальных условиях

Татаренко А.Ю., Иванов А.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах, Россия, Москва, Ленинские горы, 1

E-mail: tatarenko.artem.h2o@yandex.ru

Пленки диоксида ванадия (VO2) являются хорошо известным термохромным неорганическим материалом и могут быть получены рядом синтетических подходов, обеспечивающих строго контролируемые условия роста, например, MOCVD, золь-гель, магнетронное напыление и др. Такое требование к методам получения VO2 возникает из-за высокой чувствительности электрических и оптических свойства материала к наличию примесей и кислородных дефектов. Недавнее открытие эффективного и недорогостоящего гидротермального подхода  к эпитаксиальной стабилизации пленок VO2(M1)/R-Al2O3 [1] расширяет область направлений по улучшению его термохромных свойств, в частности, через понижение температуры перехода полупроводник-металл (ПП-М).

Известны несколько приемов понижения температуры фазового перехода, среди которых наиболее перспективным считается легирование диоксида ванадия другими элементами.  В работе [2] описаны методики получения тонких пленок золь-гель методом, состава ЭxV1-xO2 (Э = Ti, W, Sn, Sb, Mo). Наибольшее изменение температуры фазового перехода достигаются при введении в кристаллическую структуру VO2(M1) атомов вольфрама.

В данной работе предложена методика синтеза плёнок состава V1-xWxO2 в гидротермальных условиях. Исследованы фазовый состав, морфология и электрические свойства полученных плёнок при помощи методов рентгенофазового анализа, рентгеноспектрального микроанализа, спектроскопии комбинационного рассеяния, растровой электронной микроскопии и четырехконтактного метода измерения электрического сопротивления.

Разработанный химический подход к синтезу диоксида ванадия, легированного вольфрамом, позволяет получать пленки с пониженной температурой перехода ПП-М без разрушения уникальной структуры. Установлены зависимости электрических свойств материала от количества введенного вольфрама. Данные результаты являются многообещающими для расширения области применения пленочных материалов на основе диоксида ванадия.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-03-00858 А.

Список литературы:

[1]	A. M. Makarevich et al., “Chemical synthesis of high quality epitaxial vanadium dioxide films with sharp electrical and optical switch properties,” J. Mater. Chem. C, vol. 3, no. 35, pp. 9197–9205, 2015.

[2]	Z. Mao, W. Huang, W. Zhou, L. Tang, and Q. Shi, “In-situ stirring assisted hydrothermal synthesis of W-doped VO2 (M) nanorods with improved doping efficiency and mid-infrared switching property,” J. Alloys Compd., vol. 821, p. 153556, 2020.