Гетероэпитаксиальный рост пленок диоксида титана на ориентированных кристаллических подложках методом гидротермального синтеза

Иванов А.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах, Россия, Москва, Ленинские горы, 1

E-mail: ivanov_alexey13@mail.ru

Диоксид титана (TiO2) является одним из наиболее глубоко изученных полупроводниковых широкозонных материалов и представляет интерес для применения в фотокатализе, фотоэлектрических и ультрафиолетовых детекторах, солнечных элементах.

Созданию фотокатализаторов на основе диоксида титана посвящено множество исследований, однако эти фотокатализаторы в большинстве случаев готовят в виде порошка, который после фотокаталитической реакции должен отделяться от воды, что создает дополнительные сложности при его использовании. Эта проблема может быть решена путем иммобилизации частиц TiO2 в виде пленок на твердой подложке. Кроме того, высококачественные пленки диоксида титана необходимы для создания высокопроизводительных микроэлектронных устройств, что вызывает дополнительный интерес к изучению материала в виде эпитаксиальных пленок. Для достижения этого эффекта можно использовать подложки r- и c-Al2O3, которые имеют малое рассогласование параметров кристаллической решетки в сравнении с фазой рутила [1].

Фотокаталитические и полупроводниковые свойства диоксида титана существенно зависят от его фазового состава, кристалличности, размера и площади поверхности полученных частиц. Это обстоятельство вынуждает осуществлять точный контроль морфологии и микроструктуры синтезируемых пленок, что может быть реализовано в гидротермальном синтезе. Данный метод пользуется популярностью при получении наночастиц диоксида титана, поскольку возможность варьирования множества параметров в широком диапазоне обеспечивает условия для дизайна уникальных структур, недоступных для получения другими методами синтеза. В данной работе мы сообщаем о разработке нового подхода к эпитаксиальной стабилизации пленок рутила на монокристаллических подложках сапфира методом гидротермального синтеза.

В качестве прекурсора использовался водный солянокислый раствор оксалата титанила-аммония ((NH4)2TiO(C2O4)2·H2O). Фазовый состав и морфология полученных пленок исследовались методами РФА (2θ- и φ-сканирование),  ИК и КР-спектроскопии,  РСМА, РЭМ и АСМ. Фотокаталитические свойства образцов измеряли по обесцвечиванию водного раствора метилового оранжевого при ультрафиолетовом (УФ) облучении.

Разработана новая стратегия получения эпитаксиальных пленок диоксида титана путем контролируемого гидролиза оксалата титанила-аммония, предложены механизмы кристаллизации и роста. В сравнении с традиционными методами ориентации структуры TiO2 этот метод прост и эффективен, полученные материалы обладают высокой фотокаталитической активностью при УФ облучении. Универсальность этого метода может быть распространена на получение ориентированных пленок других оксидов переходных металлов и композитов на их основе.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №18-73-10212.

Список литературы

- Aarik J. et al. Atomic layer growth of epitaxial TiO2 thin films from TiCl4 and H2O on α-Al2O3 substrates //Journal of Crystal Growth. – 2002. – Т. 242. – №. 1-2. – С. 189-198.