Способы повышения эффективности OLED на основе комплексов европия

Козлов М.И.

Студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: makariy.kozlov@gmail.com

Координационные соединения (КС) лантанидов являются перспективными материалами для эмиссионных слоёв органических светоизлучающих диодов (OLED), поскольку они обладают узкими эмиссионными полосами (до 10 нм), что позволит достичь необходимой чистоты света. Однако, в отличие от других классов соединений, яркость электролюминесценции (ЭЛ) которых достигает ~10000 кд/м2, КС лантанидов редко демонстрируют яркость ЭЛ выше ~100 кд/м2. Таким образом, получение высокоэффективных OLED на основе КС лантанидов по-прежнему является как актуальной, так и нерешённой задачей в развитии технологии OLED.

В предыдущей работе нашей группы было установлено, что одним из ключевых факторов, влияющих на характеристики в OLED, является время жизни возбуждённого состояния, тогда как для КС лантанидов оно обычно составляет 1-2 миллисекунды, что повышает вероятность побочных процессов, таких как триплет-триплетная аннигиляция, и снижает частоту излучательной рекомбинации электрон-дырочных пар. Для устранения этого ограничения мы предложили несколько способов понижения времени жизни: 1) дизайн КС лантанидов с легко поляризуемыми лигандами, 2) получение разнолигандных комплексов с максимальным числом различных лигандов в составе, 3) использование плазмонного резонанса и 4) введение второго металла в состав комплекса. Поскольку дизайн новых КС является непрерывным последовательным процессом, целью данной работы является установление перспектив трёх других способах.

Получение разнолигандных комплексов подразумевает введение в состав одного КС смеси анионных лигандов, что приводит к снижению симметрии координационного окружения центрального иона, от которого зависит излучательное время жизни. Использование плазмонного резонанса заключается во введение наночастиц золота в непосредственной близости от эмиссионного слоя, что по литературным данным также способствует снижению времени жизни. Также будет изучено влияние дополнительно иона иттербия в составе комплексов европия: введение иона иттербия снижает как квантовый выход, так и время жизни возбуждённого состояния европия, что может привести к увеличению эффективности электролюминесценции европия.

| tta- | dbm- | DPPZ |
| --- | --- | --- |

Рис.1. Анионные и нейтральный лиганды, используемые в работе

В докладе будут рассмотрены перспективы предложенных способов повышения эффективности OLED на основе разнолигандных бетадикетонатов европия и европия-иттербия, а именно КС Eu(tta)3DPPZ, Eu(dbm)3DPPZ и биметаллические КС EuxYb1-x(tta)3DPPZ и EuxYb1-x(dbm)3DPPZ (Рис. 1).