Органические катодные материалы на основе сополимеров дигидрофеназина

Сомова А.И.

Студент

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, институт химии и проблем устойчивого развития, Москва, Россия

Сколковский институт науки и технологии, Москва, Россия

E-mail: greenh0use@yandex.ru

Наблюдаемый в последние годы рост спроса на мобильные электронные устройства и электромобили создаёт острую необходимость в развитии технологий электрохимического хранения энергии. В связи с этим возникает потребность в создании экологичных и стабильных аккумуляторов, обладающих высокой плотностью хранения энергии, а также способных к быстрой зарядке и работе при высокой мощности как в портативных устройствах, так и системах стационарного хранения энергии. Несмотря на тот факт, что на сегодняшний день классические литий-ионные аккумуляторы занимают доминирующее положение на рынке устройств хранения энергии, их возможности весьма ограничены с учётом постоянно растущих требований по мощности и экологичности.

Одной из наиболее перспективных альтернатив литий-ионным батареям являются двух-ионные аккумуляторы (dual-ion batteries, DIB) вследствие удачного сочетания скоростей заряда-разряда, умеренно высокой удельной ёмкости, рабочего напряжения, а также экологичности. По причине низкой цены электродных материалов наиболее хорошо изученным типом DIB являются системы, в которых роль катода и анода выполняют углеродные материалы (dual-carbon batteries, DCB). Однако, несмотря на высокую популярность DCB, данный тип аккумуляторов обладает существенными недостатками, в частности низкой удельной емкостью катода (<110 мАч/г),[1] а также высоким рабочим напряжением,[1,2] приводящим к деградации электролита. Для решения вышеперечисленных проблем в качестве катодного материала могут быть использованы полимерные ароматические амины, обладающие оптимальным окислительно-восстановительным потенциалом (3—4 В отн. Li+/Li),[3] высокой удельной ёмкостью, а также скоростью заряда-разряда (до 300C).[4]

В рамках данной работы впервые были синтезированы и протестированы в качестве катодных материалов для DIB два новых полимерных ароматических амина: сополимер дигидрофеназина и бис(4-бромфенил)амина (P1), а также дигидрофеназина и 3,7-дибромо-10H-фенотиазина (P2). По предварительным данным, полимер Р1 продемонстрировал высокие значения рабочего напряжения (~3,4 В отн. Li+/Li) и кулоновской эффективности (95-100%), возможность работы при больших токах (5 А/г), а также удельные ёмкости 104 и 107 мАч/г для литиевых и калиевых полуячеек соответственно.

Литература

1. 	M. Wang, Y. Tang, Adv. EnergyMater. 2018, 8, 1703320.

2. 	T. Placke, A. Heckmann, R. Schmuch, P. Meister, K. Beltrop, M. Winter, Joule 2018, 2, 2528.

3. 	G. Dai, X. Wang, Y. Qian, Z. Niu, X. Zhu, J. Ye, Y. Zhao, X. Zhang, EnergyStorageMater. 2019, 16, 236.

4.	K. Yamamoto, D. Suemasa, K. Masuda, K. Aita, T. Endo, ACSAppl. Mater. Interfaces 2018, 10, 6346.