Метод спектроскопии адмиттанса в исследовании электрофизических параметров полупроводниковых алмазных пластин, легированных бором

Кузнецов А.

Студент

Санкт-Петербургский Государственный Электротехнический Университет “ЛЭТИ” имени В.И. Ульянова (Ленина), факультет электроники, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: leshiy2698@mail.ru

В настоящее время, когда возможности кремниевой электроники достигли своего предела, актуальной задачей становится поиск вариантов альтернативной реализации электронной компонентной базы микро- и наноэлектроники. Один из таких вариантов – переход к электронике на алмазе. Несмотря на то, что чистый алмаз представляет собой типичный диэлектрик (Eg = 5.45 эВ), уже с 1952 года [1] стало известно о его полупроводниковых свойствах, что позволяет рассматривать его как потенциальный материал для применения в современной электронике. В первую очередь, свойства алмаза как полупроводника должны быть детально исследованы с точки зрения электрофизических параметров. На данный момент широко используются такие методы характеризации, как измерения на постоянном токе, метод Холла, оптические методы и тд. В данной работе исследование проводилось методом спектроскопии адмиттанса. Спектроскопия адмиттанса представляет собой совокупность методов, классифицируемых как статические (метод вольт-фарадных характеристик), динамические (температурные или частотные спектры емкости и проводимости) и нестационарные. В ее основе лежит измерение комплексной проводимости, которая напрямую определяется электронным спектром в материале, а, следовательно, зависит от температуры и приложенного электрического поля [2].

Объектом исследования данной работы были монокристаллические алмазные пластины 3×3×0.3 мм, содержащие примесь бора. Исходные кристаллы были выращены методом HPHT компанией New Diamond Technology и легировались в процессе роста. Далее алмазные кристаллы разрезались на пластины и шлифовались. На каждую пластину с одной стороны наносились выпрямляющие контакты диаметром 130 мкм, а обратная сторона полностью покрывалась платиной и выступала как омический контакт. Полученные структуры представляли из себя вертикальные диоды с барьером Шоттки.

По данным проведенных измерений были построены вольт-амперные (ВАХ), вольт-фарадные (ВФХ) характеристики, температурные и частотные спектры проводимости. Рассчитанные по ВФХ профили концентрации основных носителей заряда показывают высокую однородность легирования образцов и хорошее соответствие данным Фурье спектроскопии [3], а полученные из температурных спектров значения энергии активации бора хорошо соотносятся с известной зависимостью из работы [4].

Литература

- Custers J. F. H. Unusual phosphorescence of a diamond // Physica, 1952, Vol. 18, № 8-9, P. 489-496.

- Зубков В.И. Диагностика полупроводниковых наногетероструктур методами спектроскопии адмиттанса. СПб.: Элмор. 2007.

- Klepikov I. V., Koliadin A.V., Vasilev E.A. Analysis of type IIb synthetic diamond using FTIR spectrometry // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, Vol. 286(1), P. 012035.

- Lagrange J., Deneuville A., Gheeraert E. Activation energy in low compensated homoepitaxial boron-doped diamond films // Diamond and Related Materials, 1998, Vol. 7, P. 1390.