Формирование высокопористой наноструктурированной поверхности под воздействием гелиевой плазмы в стационарной плазменной установке ПЛМ

Коньков А.А., Рогозин К.А., Соколова В.Г., Базулин И.А., Виноградова А.В.

Студент

Национальный исследовательский университет "МЭИ", Институт тепловой и атомной энергетики, Москва, Россия

E–mail: alexkonkov2009@gmail.com

Под воздействием гелиевой плазмы на поверхность, обращённую к плазме, изменяется структура поверхностного слоя [2]. На поверхности материала возникают пористые наноструктуры. Эти структуры аналогичны хорошо изученной наноструктурированной поверхности вольфрама, получившей название «вольфрамовый пух». Материалы с такой модифицированной поверхностью могут применяться в электрохимии, катализе, биомедицинских технологиях.

В НИУ МЭИ на установке плазменный линейный мультикасп (ПЛМ) были проведены серии экспериментов по воздействию на поверхность различных металлов (никель, молибден, титан, нержавеющая сталь) стационарной гелиевой плазменной нагрузкой [1].  Параметры плазмы: плотность плазмы 1012 см-3, температура электронов основной фракции 2-5 эВ, с фракцией горячих электронов до 50 эВ,  тепловая нагрузка на мишень 0.1-2 МВт/м2 , время экспозиции 180-200 минут,  нагрев мишени осуществлялся подачей потенциала на образец в диапазоне от -100 В до +40 В.   Полученные структуры были проанализированы при помощи электронного сканирующего микроскопа. Выявлена высокопористая нано- и микроструктурированная поверхность с размером пор и структурных элементов менее 100 нанометров.

а)                                                                б)

Рис. 1. Поверхность нержавеющей стали (а) и молибдена (б) после воздействия гелиевой плазмы.

Дальнейшая работа с материалами в ПЛМ планируется с использованием систем охлаждения образцов, а также с увеличением тепловой плазменной нагрузки на образцы.

Литература

1. Будаев В.П., Федорович С.Д.,  Лукашевский М.В. и др. //  Вопросы атомной науки и техники, Сер. Термоядерный синтез. 2017,  Том 40. Вып. 3. С. 23-25.

2. Martynenko, Y.V., Nagel’, M.Y. Model of fuzz formation on a tungsten surface // Plasma Phys. Rep. 38, 996–999 (2012)