Политиофеновый мемристор для диагностики диабета II типа

Прудников Н.В., Демин В.А.

Лаборант-исследователь

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

Московский Физико-Технический Институт (НИУ), Долгопрудный, Россия

E-mail: nikprud321@gmail.com

Мемристоры как энергонезависимые аналоговые элементы электрорезистивной памяти представляют значительный интерес с момента первой аппаратной реализации в 2008 году [1]. Мемристивные свойства были обнаружены в материалах на основе большого количества неорганических [2] и органических [3] соединений. Среди органических мемристивных устройств в настоящее время выделяются два электропроводящих полимера: полианилин (PANI) [4] и поли (3-гексилтиофен) (P3HT) [5]. Эти полимеры обладают совокупностью уникальных качеств, таких как биосовместимость, механическая гибкость и относительно низкая стоимость. Кроме того, принцип действия органических мемристивных элементов, основанный на окислительно-восстановительных реакциях в слое проводящего полимера, обеспечивает возможность квазинепрерывного изменения их проводимости. Данное свойство мемристора на основе P3HT было использовано в настоящей работе для моделирования простейшего регистрирующего устройства с накоплением сигнала – датчика диабета II типа.

Работа устройства основана на изменении проводимости мемристора в зависимости от уровней глюкозы и инсулина в крови, концентрационные зависимости которых от времени задавались модельными, приближенными к реальным условиям кривыми. В соответствие этим уровням ставятся напряжения, которые подаются на два контакта мемристора. При одновременном обнаружении высокого уровня глюкозы и инсулина сопротивление мемристора снижается. Медленная кинетика резистивного переключения использованного мемристора позволяет реализовать накопительный эффект, что позволяет сгладить непродолжительные флуктуации концентраций глюкозы и инсулина. Преимуществами предлагаемого устройства являются его низкое энергопотребление, а также простота изготовления и использования: в конечном виде оно может состоять лишь из двух датчиков (глюкозы и инсулина), небольшого источника питания и одного мемристивного элемента, без сложной периферийной электроники.

Литература

1.	Strukov D.B. et al. The missing memristor found // Nature. 2008. Vol. 453, № 7191. P. 80–83.

2.	Upadhyay N.K. et al. Emerging Memory Devices for Neuromorphic Computing // Adv. Mater. Technol. 2019. Vol. 4, № 4. P. 1800589.

3.	van de Burgt Y. et al. Organic electronics for neuromorphic computing // Nat Electron. 2018. Vol. 1, № 7. P. 386–397.

4.	Erokhin V., Berzina T., Fontana M.P. Hybrid electronic device based on polyaniline-polyethyleneoxide junction // Journal of Applied Physics. 2005. Vol. 97, № 6. P. 064501.

5.	Das B.C. et al. Redox-Gated Three-Terminal Organic Memory Devices: Effect of Composition and Environment on Performance // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2013. Vol. 5, № 21. P. 11052–11058.