ИК-спектроскопическое исследование углеродных покрытий, синтезированных ионно-плазменной технологий

Ерофеев М.Е.

Студент

Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, физико-технологический институт, Екатеринбург, Россия

E-mail: erofeevmark.e@gmail.com

В работе представлены результаты исследования оптических свойств углеродных нанопленок нанесенных на монокристаллическую кремневую подложку в ИК диапазоне от 600 см-1 до 3400 см-1. На основе экспериментальных данных мы установили зависимость доли прошедшего сигнала ИК излучения от толщины углеродного покрытия.

Исследования в области углеродных пленок несомненно представляют научный и практический интерес. Сегодня проблема синтеза углеродных покрытий с заданными свойствами является одной из актуальных в силу широкого спектра предсказанных физико-химических свойств, как самих покрытий, так и свойств полученных новых наногетероструктур. К объектам исследования данной работы относятся эталонная поверхность монокристалла кремния и новые углерод-кремниевые интерфейсы. Углерод-кремниевый интерфейс был получен путем синтеза углерод-кремневой наногетероструктуры на кремниевой подложке с помощью модернизированной установки УВНИПА-1-001, располагающейся в ФТИ в лаборатории «Физика функциональных материалов углеродной микро- и оптоэлектроники». В основу установки положена технология ионно-плазменного синтеза покрытий в вакууме из плазмы гарнируемой тем, или иным способом [1]. Объекты исследовались методом ИК-спектроскопии.

Результаты ИК-спектроскопии поверхностей показали, что спектр пропускания одностороннего углерод-кремниевого интерфейса, отличен от спектральной кривой пропускания двусторонне-синтезированного интерфейсах [2,3]. Спектральные характеристики исследуемых поверхностей приведены на рисунке 1.

Рис.1. Спектральные характеристики объектов исследования.

Исследования ИК-спектроскопии показали, что двусторонне-синтезированная углерод-кремниевая наногетероструктура является более прозрачной, чем односторонне-синтезированная в исследуемом диапазоне.

Мы предполагаем, что одной из возможных причин увеличения оптической прозрачности синтезированных углерод-кремниевых нано-гетероструктур является модификация границы перехода воздух-кремний на интерфейс углерод-кремний, который фокусируя пучок ИК-излучения, проходящий через кремниевую подложку, способствует росту доли прошедшего ИК излучения.

В работе представлены результаты исследования ИК-спектроскопии углерод-кремневых наногетероструктур в зависимости от толщины углеродного покрытия на кремниевую подложку. Экспериментально установлено, что в диапазоне от 600 см-1 до 3400 см-1 синтезированная углерод-кремниевая наногетероструктура изменяет оптические свойства границы монокристалла кремния, явным образом увеличивая долю прошедшего ИК излучения и делая исходный образец более прозрачным. Показана зависимость доли прошедшего ИК излучения от толщины углеродного покрытия. Регулировка толщины углеродного покрытия позволяет увеличить пропускающую способность углерод-кремниевой наногетероструктуры до 20% относительно эталонного образца монокристалла кремния.

Предложена модель, объясняющая эффект увеличения пропускающей способности монокристалла кремния с помощью модификации кремниевой поверхности на углерод-кремниевый интерфейс. Данный эффект роста пропускающей способности может быть объяснен фокусировкой диффузно-рассеянного ИК излучения.

Литература

- Babaev V.G., Guseva M.B., Savchenko N.F., Novikov N.D., Khvostov V.V., Flad P. Vysokoorientirovannye plenki sp1 ugleroda. [High Oriented sp1-Carbon Films] Poverkhnost'. Rentgenovskie, sinkhrotronnye i neytronnye issledovaniya 2004; (3): 16-27;

- Ankit K, Ashish Varade, Niranjan Reddy K, Sarmistha Dhan, Chellamalai M,
Balashanmugam N, Prasad Krishna, Synthesis of high hardness IR optical coating using diamond-like carbon by PECVD at room temperature, Diamond & Related Materials 78 (2017) 39–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.diamond.2017.07.008;

- G. F. Zhang, L. J. Guo, Z. T. Liu, X. K. Xiu, and X. Zheng, Studies on diamondlike carbon films for antireflection coatings of infrared optical materials, Journal of Applied Physics 76, 705 (1994); https://doi.org/10.1063/1.357813.