Синтез и модификация структуры наночастиц золота биологически активными агентами

Ращевская Р.О., Кокорина А.А.

Студент
Саратовский национальный исследовательский университет имени Н.Г. Чернышевского,

Институт химии, Саратов, Россия

E–mail: regina.rashchevskaya@gmail.com

Наночастицы золота (НЧЗ) нашли широкое применение в биомедицине в качестве агентов для визуализации [1], адресной доставки лекарственных средств [2,3] и в фототермической терапии [4]. Широкий спектр применений НЧЗ основан на их уникальных химических и физических свойствах, таких как поверхностный плазмонный резонанс, а также явлении кластеризации, что обуславливает их фотолюминесцентные свойства [5].

Часто на практике НЧЗ комбинируют с другими реагентами, одним из которых может быть биологически активный агент - бычий сывороточный альбумин (БСА). БСА является универсальным восстанавливающим агентом наночастиц золота из золотохлористоводородной кислоты. Благодаря многочисленным функциональным группам в его структуре, он может формировать оболочку вокруг неорганического ядра, что позволяет получать кластеры НЧЗ с ФЛ свойствами в длинноволновой области спектра [6]. В данной работе описаны три метода получения золотых люминесцетных нанокластеров при параметрах: 170 0С в течение 30 и 60 минут [7] и 37 0С в течение 12 часов [6]. Полученные кластеры имели ФЛ в области 650 – 700 нм.

Также перспективным направлением также является использование биотина в качестве восстанавливающего агента НЧЗ. Биотин имеет высокое сродство и уникальную специфичность к белку стрептавидину, что позволяет использовать модифицированные НЧЗ в высокочувствительных аналитических технологиях «клик-химии» (click-chemistry). Нами показан одностадийный подход получения НЧЗ, восстановленных биотином при 100°С в течение 15 минут. Полученный продукт имел характеристичный максимум поглощения поверхностного плазмонного резонанса 510 нм. Размер НЧЗ с биотином не превышал 7 нм.

Благодарности

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-33-90159.

Литература

1.Rizk N., Christoforou N., Lee S. Optimization of anti-cancer drugs and a

targeting molecule on multifunctional gold nanoparticles // Nanotechnology. 2016, №27(18). p. 185704-185712.

2. Duncan B., Kim C., Rotello V.M. Gold nanoparticle platforms as drug and biomacromolecule delivery systems // J. Control. Release. 2010, №1(148). p. 122–127.

3. Pissuwan D., Niidome T., Cortie M.B. The forthcoming applications of gold nanoparticles in drug and gene delivery systems // J. Control. Release. 2011, №1(149). р. 65–71.

4. Li J., Cai R., Kawazoea N., Chen G. Facile preparation of albumin-stabilized gold

nanostars for the targeted photothermal ablation of cancer cells // J. Mater. Chem. B. 2015, №3(28). р. 5806-5814.

5. Дыкман Л.А., Хлебцов Н.Г. Золотые наночастицы в биологии и медицине: достижения последних лет и перспективы // Acta naturae. 2011, Т. 3. № 2(9). р. 36-58

6. Xie J., Zheng Y., Ying J. Y. Protein-Directed Synthesis of Highly Fluorescent Gold Nanoclusters // YACS Communications. 2009. №131(3). p. 888–889.

7. Li H., Wanna K., Donga B., Zhang J. Novel inner filter effect-based fluorescence immunoassay with gold nanoclusters for bromadiolone detection in human serum // Sensors and Actuators B: Chemical. 2019, №297. p. 126787-126796.