Синтез и исследование электрохимических свойств поли-N-метиланилина

Федина Е.С.1,2

Студент

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

институт химии и проблем устойчивого развития, Москва, Россия

2Сколковский институт науки и технологии, Москва, Россия

E–mail: fedinalenn@mail.ru

На протяжении последних десятилетий растущий спрос на накопители электрической энергии диктует новые требования к их рабочим характеристикам (плотность хранения энергии, удельная мощность, стабильность и др.). При этом одним из наиболее важных направлений развития электрохимических устройств является разработка стационарных систем хранения энергии, для которых необходимо создание недорогих и стабильных аккумуляторов, обладающих высокой ёмкостью и мощностью. Основными лимитирующими факторами на пути создания подобных устройств являются стоимость и скорости заряда/разряда катодного материала.

Одним из наиболее перспективных решений данной проблемы является разработка органических катодов на основе полимерных ароматических аминов. Хорошо изученным материалом данного типа является политрифениламин (PTPA). Это связано с высокой скоростью заряда/разряда, стабильностью,[1] совместимостью с натрий-[2] и калий-ионными[3] батареями, а также возможностью синтеза из недорогих материалов и с привлечением возобновляемых ресурсов. Тем не менее, его теоретическая ёмкость составляет 110 мАч/г, что значительно ниже значений практической ёмкости классических неорганических катодов, таких как LFP (160 мАч/г).

Несмотря на относительно высокую теоретическую ёмкость полианилина (294 мАч/г), его практическая ёмкость, как правило, более чем в 2 раза ниже,[4] вследствие низкой стабильности катион-радикалов, образующихся в процессе электрохимического окисления полимера.

В данной работе был синтезирован поли-N-метиланилин (PNMA) как более стабильный аналог полианилина, и исследован в качестве катодного материала для литиевых и калиевых двух-ионных (dual-ion) аккумуляторов. По результатам предварительного тестирования, PNMA продемонстрировал высокие значения рабочего напряжения (~3.5 В), кулоновской эффективности (до 99%) и удельной ёмкости 137 и 132 мАч/г для литиевых и калиевых полуячеек, соответственно, а также возможность работы при высоких токах заряда/разряда (5 А/г).

Литература

1. J. K. Feng, Y. L. Cao, X. P. Ai, H. X. Yang, J. Power Sources2008, 177, 199.

2. W. Deng, X. Liang, X. Wu, J. Qian, Y. Cao, X. Ai, J. Feng, Sci. Rep.2013, 3, 2671.

3. L. Fan, Q. Liu, Z. Xu, B. Lu, ACS Energy Lett.2017, 2, 1614.

4. H. Gao, L. Xue, S. Xin, J. B. Goodenough, Angew. Chemie - Int. Ed.2018, 57, 5449.