Анализ структуры и водородсорбционных свойств многокомпонентного сплава CoFeMnTiZrV

Король А.А

Студент

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», институт новых материалов и нанотехнологий, кафедра физического материаловедения, Москва, Россия

E-mail: artemkorol1998@gmail.com

Водород обладает относительно большим потенциалом для использования в качестве альтернативного топлива при условии его хранения в безопасном и эффективном виде. В тоже время, развитию водородной энергетики в значительной степени мешает отсутствие экономически эффективных способов хранения водорода и его транспортировки. Одним из возможных вариантов хранения водорода является вариант его хранения и транспортировки в виде твердого гидрида с использованием подходящих металлов или сплавов. Не так давно, широкую популярность получили так называемые „высокоэнтропийные“ сплавы или сплавы с множественными базовыми компонентами (МБК). МБК сплавы это материалы содержащие пять и более основных компонентом, каждый из которых имеет концентрацию от 5 до 35 ат. %. Такие сплавы помимо уникальных физико-механических свойств, благодаря приобретенным деформациям кристаллической решетки и искажениям на границах зёрен, могут быть благоприятными для образования гидридов и имеют относительно высокий потенциал для обратимого хранения водорода.

В настоящей работе исследован МБК сплав эквиатомного состава CoFeMnTiZrV, полученный выплавкой в электродуговой печи с последующим разливкой в индукционной печи на вращающийся барабан. Водородсорбционные свойства полученного сплава исследованы объёмным (PCT) и электрохимическим методами. На каждом этапе получения сплава проведён анализ фазового состава и структуры образцов, с использованием пакета специализированных компьютерных программ по расшифровке рентгеновских дифракционных спектров. Установлено, что ёмкость по водороду полученного МБК сплава составляет около 1,7 масс. %. Экспериментально установленные значения ёмкости подтверждаются электрохимическим и объёмным методами. Кроме того, интересной особенностью полученного сплава является и то, что в процессе гидрирования в нём формируются два полностью обратимых гидрида. Оба гидрида, как и исходный сплав, обладают кристаллической решеткой на основе фазы Лавеса (структурный тип С14). Параметры кристаллической решётки одного из гидридов: a = 0.5170 нм и c = 0,8470 нм, другого: а = 0,5105 нм и с = 0,8344 нм, в то время как параметры кристаллической решётки исходного сплава: а = 0,4972 нм, с = 0,8105 нм. Таким образом, обнаружено, что в результате формирования двух гидридов объем кристаллической решетки исследуемого МБК сплава увеличился на 8% и 13%, соответственно. Последовательность образования гидридов, а также природа их формирования не до конца понятна и будет исследована в наших будущих работах.

Работа выполнена под руководством к.т.н. Задорожного В.Ю.