Жидкостное травление кварцевого стекла фемтосекундным лазерным пучком

Кулакова Я.В., Липатьева Т.О.

Студент

Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева,

факультет химической технологии стекла и ситаллов, Москва, Россия

E–mail: asagladkih@gmail.com

Перспективным методом изготовления сложных микроканальных архитектур для производства стеклянных элементов микрофлюидики и микрооптики является лазерно-индуцированное жидкостное травление, которое представляет собой процесс одностадийного формирования полых структур под воздействием лазерного пучка на поверхность образца, соприкасающуюся с жидкостью [1]. Для реализации данного метода долгое время применялись нано- [1] и пикосекундные [2] лазеры. С появлением фемтосекундных источников открылись новые возможности в прецизионном трехмерном модифицировании прозрачных диэлектриков. Так, было показано, что в стеклах различных составов можно сформировать самоорганизующиеся нанопериодические структуры (нанорешетки) [3], которые обладают пониженной химической стойкостью и могут с высокой степенью селективности вытравливаться в процессе последующей обработки раствором кислоты HF или щелочи KOH [4]. Сочетание методов лазерной и химической обработки позволит селективно формировать полые каналы в стеклах в одну стадию, обеспечивая эффективный процесс модифицирования поверхности и объема материала [5].

В данной работе использовали фемтосекундный регенеративный усилитель ТЕТА-100, излучающий на длине волны 1030 нм импульсы длительностью 300 фс с энергией 0,4 – 1,4 мкДж и частотой следования 1 – 100 кГц. Линейно поляризованный пучок лазера фокусировали асферической линзой New Focus 10x с числовой апертурой 0,16 через покровное стекло на поверхность кварцевого стекла, погруженного в дистиллированную воду или растворы 8M NaOH, 8M KH2PO4 или 44 масс.% H3PO4 и перемещали вглубь стекла перпендикулярно поверхности со скоростью 2,5 – 10 мкм/с.

Согласно исследованию модифицированных областей стекла под оптическим микроскопом, лазерно-индуцированное травление в растворах травления и воде приводило к формированию протяженных каналов длиной до 160 мкм. При этом с повышением энергии импульса, ширина каналов увеличивалась, что согласуется с литературными данными [5]. Снижение частоты следования импульсов со 100 кГц до 
1 кГц при неизменной энергии импульса позволяло получать более длинные полые каналы. С повышением скорости перемещения лазерного пучка с 2,5 до 10 мкм/с длина полого канала увеличивалась в два раза. Наиболее широкие и гладкие каналы формируются в результате лазерного травления в растворах H3PO4 и KH2PO4.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант РНФ № 20-73-00144).

Литература

- Kopitkovas G. Fabrication of micro-optical elements in quartz by laser induced backside wet etching // Microelectronic Engineering. 2003. No. 67. P. 438-444.

- Ehrhardt M. Microstructuring of fused silica by laser-induced backside wet etching using picosecond laser pulses // Applied surface science. 2010. No. 256(23). P. 7222-7227.

- Richter S. Laser induced nanogratings beyond fused silica-periodic nanostructures in borosilicate glasses and ULE™ // Optical Materials Express. 2013. No. 3(8). P. 1161-1166.

- Qi J. Femtosecond laser induced selective etching in fused silica: optimization of the inscription conditions with a high-repetition-rate laser source // Optics express. 2018. No. 26(23). P. 29669-29678.

- Cao X. W. Liquid-assisted femtosecond laser precision-machining of silica // Nanomaterials. 2018. No. 8(5). P. 287.