Влияние морфологических параметров наночастиц диоксида олова на эффективность фотодеградации органических красителей в различных условиях

Никонова В.Д., Колоколов Д.С., Осмоловский М.Г., Бобрышева Н.П., Вознесенский М.А., Осмоловская О.М.

Студент

Санкт-Петербургский государственный университет

Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: vnikonova708@gmail.com

Проблема быстрого, безопасного и безотходного удаления токсичных циклических органических соединений (ЦОС, таких как органические красители и антибиотики) из сточных вод в течение длительного времени привлекает внимание ученых. Для её решения к настоящему моменту предложено использовать процессы фотодеградации под действием УФ-излучения, протекающие в присутствии полупроводниковых наночастиц – фотокатализаторов – отвечающих за образование радикалов, взаимодействие с которыми разрушает структуру ЦОС. При этом, поиски фотокатализаторов, обеспечивающих максимальную эффективность фотодеградации, активно продолжаются. Целью данной работы являлось изучение влияние размера и формы наночастиц диоксида олова на его фотокаталитическую активность.

Получение наночастиц диоксида олова проводили в гидротермальных условиях, для получения образцов различной формы варьировали температуру и длительность процесса. Образцы охарактеризованы методами РФА, БЭТ, ПЭМ, ИК-спектроскопии. Показано, что с повышением температуры синтеза форма частиц изменяется от сферической (3 нм в диаметре) до стержнеобразной (17х58 нм). Показано, что изменение формы не приводит к значительному изменению ширины запрещенной зоны, которая составляет 3.5 эВ.

Для изучения фотокаталической активности синтезированных наночастиц методами спектроскопии и масс-спектрометрии были исследованы реакции фотодеградации органических красителей различной природы – метиленового синего и родамина 6G, в качестве источника излучения использовали УФ-лампу с диапазоном длин волн 205 – 315 нм. Контрольный эксперимент без фотокатализатора показал отсутствие фотодеградации указанных красителей под УФ-излучением.

В связи с тем, что в качестве основного механизма деградации красителей многие авторы указывают на образование дырки под действием УФ-излучения, которая мигрирует на поверхность и взаимодействует с водой с образованием гидроксил-радикала, сначала нами было изучено влияние рН (3, 6 и 9) на эффективность деградации красителей. При низких значениях рН деградация практически не протекает, но достигает значения 100% за 20 минут для промежуточного и основного рН. Для дальнейших исследований было выбрано значением рН 6, как наиболее экологичное.

Далее мы изучили влияние температуры (25 и 60°С) на эффективность фотодеградации. Для обоих красителей максимальная деградация была зафиксирована для сферических частиц при низкой температуре и для стержнеобразных частиц при высокой температуре. Для объяснения данного факта нами была изучена «темная» адсорбция и показано, что для сфер она незначительна, а для стержней составляет около 30%. ИК спектры фотокатализатора после реакции показали отсутствие на поверхности исходных реагентов, масс-спектры продемонстрировали наличие продуктов разложения красителей в растворе. Это позволило нам выдвинуть предположение о том, что взаимодействие протекает через стадию адсорбции. Для её подтверждения в настоящее время проводятся квантово-химические расчеты.

Работа поддержана грантом РФФИ 20-03-00762.

Исследования были проведены на базе ресурсных центров «Рентгенодифракционные методы исследования», «Методы анализа состава и вещества», «Оптические и лазерные методы исследования» Научного парка СПбГУ.