Синтез карбида кремния из древесного угля в электроразрядной плазме

Корчагина А.П.

Студент

Томский политехнический университет, инженерная школа энергетики, Томск, Россия

E–mail: APK19@tpu.ru

Особое место среди перспективных материалов для ряда практических задач занимает карбид кремния, как тугоплавкий, сверхтвердый материал, характеризующийся высокой стойкостью к окислению и к коррозии при относительно низкой плотности [1,2]. В последние годы активно обсуждается вопрос синтеза так называемых биоморфных карбидов, наиболее изученным из которых на сегодня является карбид кремния. Важным преимуществом биоморфных карбидов является их синтез с использованием возобновляемого источника углерода растительного происхождения [3].

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований, показывающие возможность синтеза карбида кремния из древесного угля в плазме низковольтного дугового разряда постоянного тока. В типичном продукте синтеза можно идентифицировать три кристаллические фазы: графит, кубическая фаза кремния и кубическая фаза карбида кремния.

Рис. 1. Рентгеновская дифрактограмма типичного полученного образца (в виде фотографии экрана программы PowderCell 2.2.)

В присутствие карбида кремния обусловлено его синтезом при воздействии высоких температур в соответствии с известной диаграммой состояний «кремний-углерод». Присутствие графита является результатом кристаллизации рентгеноаморфного углерода в составе древесных опилок. Присутствие кремния является следствием неполного его расхода в процессе синтеза. Полученный карбид кремния характеризуется кубической решеткой с параметром a=4.359 Å.

Работа выполнена в рамках проекта «Госзадание ВУЗам» FSWW-2020-0022.

Литература

[1] Yu M., et al. Wood-derived ultra-high temperature carbides and their composites: A review // Ceramics International. 2020, №46. P. 5536–5547.

[2] Jayakumari S., et al. SiC crystalline micro bullets on bio-carbon based charcoal substrate // Journal of Crystal Growth. 2020, №545. p. 1-11.

[3] Wu H., et al. Fabrication of biomorphic ZrC/C ceramics by sol–gel and carbothermal reduction processing // Ceramics International. 2015, №41. p. 13034–13041.