Получение и фазовый состав гетерогенных образцов на основе индата бария и оксида кремния

Христова М.О., Дружинина О.А., Алябышева И.В.

Студент
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия

E–mail: khhhristova@yandex.ru

Создание композитов остается одним из актуальных методов для оптимизации свойств твердых электролитов. В настоящее время имеется немного работ по созданию композитов на основе сложных оксидов металлов, демонстрирующих высокую протонную и кислород-ионную проводимость.

Ранее были исследованы образцы с замещением части позиций In в индате бария на Si [1]. Так, изучена система Ba2In2-xSixO5+x/2 при х=0, 0.1, 0.2, 0.3. Результаты допирования индата бария кремнием показывают, что введение кремния в структуру приводит к превращению упорядоченной структуры типа браунмиллерита в неупорядоченный тип дефектного перовскита, при этом разупорядочение кислородных вакансий приводит к увеличению проводимости. Образец при х=0.3 был получен неоднофазным и дальнейшие исследования не проводились. Тем не менее, гетерофазные образцы также могут представлять интерес, в связи с возможностью проявления композиционного эффекта.

Целью настоящей работы стало получение и фазовая аттестация композиционных образцов в системах на основе Si-допированного индата бария.

Для установления процессов фазообразования композит на основе Ba2In2O5 и SiO2 был зашихтован в мольном соотношении 2:1. Предполагалось следующее взаимодействие: Ba2In2O5 + 0.5SiO2 → Ba2In1.8Si0.2O5.1 + 0.3SiO2 + 0.1In2O. Данный образец был получен твердофазным методом,  из исходных компонентов BaCO3, In2O3 и SiO2, взятых в стехиометрических соотношениях. Полученная смесь подвергалась термической обработке на стадиях 800, 1000, 1100 и 1200 ˚С в течение 24 часов с промежуточными перетираниями в агатовой ступке в среде этилового спирта течение 1 часа.

Методом рентгенофазового анализа (D8 Advance, Bruker, Германия) установлено, что при смешении индата бария Ba2In2O5 и оксида кремния SiO2 в мольном соотношении 2:1 с последующей термообработкой, образец содержит две фазы: BaIn2O4 и Ba2SiO4. Реакцию взаимодействия компонентов можно записать следующим образом:

2Ba2In2O5 + SiO2 → 2BaIn2O4 + Ba2SiO4. Тогда формулу полученного композита через мольные доли можно записать так: 0.67BaIn2O4·0.33Ba2SiO4

Таким образом, исследуемые гетерофазные образцы на основе индата бария и оксида кремния не могут быть получены. Величина стандартной энергии Гиббса образования силиката бария:  (Ba2SiO4) = -2145,6 кДж/моль [2]. Значение величины  для Ba2In2O5 отсутствует, однако можно предположить, что оно будет выше, чем для Ba2SiO4. Далее, планируется изучение композитов на основе индата бария и твердых растворов на его основе с добавкой силиката бария, поскольку можно ожидать, что в данных системах базовая фаза на основе индата бария будет сохраняться.

Литература

1. Shin J. F. Silicon Doping in Ba2In2O5: Example of a Beneficial Effect of Silicon Incorporation on Oxide Ion/Proton Conductivity / J. F. Shin, D. C. Apperley, and P.R. Slater // Chemistry of materials. – 2010. – V. 22

2. Лидин Р.А., Андреева Л.Л., Молочко В.А. Справочник по неорганической химии. Константы неорганических веществ. М.: Химия, 1987