Получение качественных сварных соединений аустенитной стали с высоким содержанием азота

Костина В.С.

Сотрудник

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова

Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: vskostina@yandex.ru

Разработанная в ИМЕТ РАН литейная сталь 05Х21АГ15Н8МФЛ (с ~ 0,6 %масс. N в равновесном состоянии) обладает высокой прочностью, пластичностью, вязкостью, коррозионно- и износостойкостью [1]. Она превосходит применяющиеся в РФ литейные аустенитные стали 12Х18Н9ТЛ, 10Х18Н11БЛ, 12Х18Н12М3ТЛ по пределу текучести в ~ 2 раза, по ударной вязкости в ~ 4,5 раза. Она не подвержена хладноломкости. При охлаждении до –70 °С она имеет значения ударной вязкости ~ 2,3 МДж/м2 [2, 3]. Практическое применение этой стали невозможно без использования сварки.

Для получения качественных сварных соединений была разработана технология ручной дуговой сварки в среде аргона, характеризующаяся следующим режимом сварки: ток сварки - 70-110 А, напряжение – 10-11 В, скорость сварки – 3 м/ч. Главным отличием данной технологии является наложение по одному валику сварочной проволоки за один проход и последующее охлаждение металла свариваемого образца до комнатной температуры перед сваркой последующего слоя, чтобы не происходил чрезмерный перегрев металла. В работе использовали 2 марки сварочной проволоки: I-Cв-10Х20Н18М3АФС (~0,25 % N) и II-Св-25Х25Н16АГ7 (~0,1% N).

Микроструктура основного металла состоит из литых зерен аустенита, размером 500-700 мкм, в металле шва зерна размером 4-20 мкм представляют собой ячеисто-дендритную структуру. Измеренное количество азота в металле шва составляет: I - 0,22 %N; II – 0,11 %N. Разработанная технология сварки обеспечивает предел текучести в 1,2 раза более высокий, чем у литого основного металла, что может быть связано со значительно более мелкой структурой металла шва, по сравнению со структурой основного металла. Все сварные соединения обладают высокой коррозионной стойкостью при 20 оС в 3,5 % NaCl (испытания на питтинговую коррозию, 1000 ч): значения потенциалов коррозии находятся в диапазоне минус 0,05 - 0,20 В (по н.в.э.), характерном для нержавеющих сталей в морской воде.

Литература

- Мурадян С.О. Структура и свойства литейной коррозионностойкой стали, легированной азотом // Канд. дисс., Москва, 2016, с. 132.

- М.В. Костина, О.А. Банных, В.М. Блинов, С.О. Мурадян, М.С. Хадыев. Разработка новой литейной высококоррозионностойкой и высокопрочной аустенитной стали, легированной азотом. Часть 3. Структура и механические свойства новой литейной высокоазотистой коррозионностойкой Cr-Mn-Ni-Mo-N стали. М., Заготовительные производства в машиностроении, 2011, № 9, с. 39–45.

- М.В. Костина, С.О. Мурадян, М.С. Хадыев, А.А. Корнеев. Исследование влияния термической обработки на структуру, фазовый состав и механические свойства новой литейной высокоазотистой коррозионностойкой Cr-Mn-Ni-Mo-N стали // М., Металлы, № 5, 2011, с. 33–48.