Порошок для получения керамики, синтезированный из карбоната кальция и смеси фосфорной и щавелевой кислот

Тошев О.У., Мусоев Ш.А., Казакова Г.К.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия,

E-mail: otabektoshev0995@mail.ru

В настоящее время одно из наиболее перспективных направлений в области медицинского материаловедения является разработка материалов для лечения повреждённой костной ткани. Активные порошки, полученные методом химического осаждения, необходимы для получения керамики, которая применяется в медицине в качестве биоматериалов для костных имплантатов. Синтетические порошки и порошковые смеси используются также для создания композитов с неорганической и полимерной матрицей [1].

Биосовместимые имплантаты на основе фосфатов кальция занимают особое место среди имплантатов искусственного происхождения. Наиболее широкое применение находят керамика на основе трикальциевого фосфата (ТКФ) и гидроксиапатита (ГАП) [2,3].

Цель настоящей работы состояла в синтезе порошков из карбоната кальция и смеси фосфорной (Н3РО4) и щавелевой (H2C2O4) кислот при мольном соотношении Са/Р=1) и изготовление керамики на их основе. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 1) синтезировать порошки фосфата кальция из фосфорной кислоты и карбоната кальция; 2) синтезировать порошки из карбоната кальция и смеси фосфорной (Н3РО4) щавелевой (H2C2O4) кислот; 3) исследовать свойства полученных порошков; 4) подготовить образцы керамики на основе полученных порошков; 5) исследовать свойства керамики.

Синтезированные порошки и керамика были охарактеризованы методами рентгенофазового анализа, сканирующей электронной микроскопии и термического анализа. Фазовый состав синтезированных порошков и керамики на их основе представлен в таблице 1.

Таблица 1. Фазовый состав синтезированных порошков и керамики на их основе

| Условия синтеза* |  |  | Фазовый состав синтезированных порошков | Фазовый состав керамики после обжига при 1100оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Са/Р | H2C2O4/Н3РО4 | τ |  |  |
| 1 | 0 | 72 ч | CaHPO4.2H2O | β-Ca2P2O7 |
| 1 | 0,5 | 72 ч | CaHPO4 и CaC2O4 | Ca10(PO4)6(OH)2 |
| 1 | 1 | 72 ч | Ca(H2PO4)2 и CaC2O4 | Ca10(PO4)6(OH)2 и CaO |

* - были использованы 1М растворы.

Таким образом, для изготовления биосовместимой керамики на основе гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)2 может быть рекомендован порошок, синтезированный из карбоната кальция и смешанно-анионного раствора, содержащего фосфат- и оксалат-ионы при мольных соотношениях Са/Р=1 и H2C2O4/Н3РО4=0,5. Формирование гидроксиапатита происходит при нагревании в результате взаимодействия компонентов порошковой смеси, включающей до обжига монетит CaHPO4 и оксалат кальция CaC2O4.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 18-29-11079.

Список литературы

[1]. M. Navarro*, A. Michiardi, O. Castano and J. A. Planell. Biomaterials in orthopaedics // Biomaterials, Implants and Tissue Engineering. 5, 1137–1158 (2008)

[2]. Т.В. Сафронова, В.И. Путляев, Наносистемы: физика, химия, математика, 4:24(2013).

[3]. О. Н. Мусская, А. И. Кулак, Л. А. Лесникович, Г. В. Бутовская, С. А. Уласевич, В. К. Крутько, О. А. Сычева, Журн. общ. химии, 82: 1258 (2012).