Исследование структуры и свойств алмазных изделий, полученных методом аддитивного формирования

Ерёмин С.А.

Аспирант

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E–mail: serega21_93@mail.ru

Аддитивные технологии бурно развиваются, и со временем, возможно, смогут заменить традиционные способы производства.  Спектр материалов применяемых в аддитивном производстве растет, печать деталей производят с использованием пластика [1], металлов и сплавов [2], керамики [3]. Несмотря на такой широкий спектр материалов, применяемых в аддитивном производстве, есть те печать, которыми пока еще не осуществляется, ввиду тех или иных технических ограничений. В частности, алмаз, материал, находящийся в метастабильном состоянии и при нагреве переходящий в стабильную фазу графита. Таким образом, применение известных подходов аддитивного формирования к алмазу невозможно. В работе предложен способ аддитивного формирования позволяющий получать алмазные изделия при сохранении его метастабильного состояния. Идея заключается в применении химического осаждения из газовой фазы и использовании алмазного порошка. Алмазный порошок, с определенной толщиной наносят на платформу для осаждения алмаза из газовой фазы, затем  проводят процесс химического осаждения алмаза из газовой фазы, в результате алмазный порошок скрепляется за счет алмаз осаждаемого из газовой фазы.

В работе получены алмазные образцы толщиной от 500 – 800 мкм, исследована их структура и состав. Из образцов сделаны варистор и буровая вставка и исследованы их электрические и механические свойства.

Изделия, полученные предлагаемым методом, могут быть использованы в качестве пассивных электронных компонентов (варистор), в буровой промышленности ( вставка буровой головки), а также в качестве радиационно-стойких корпусов для защиты электронных компонентов от излучения.

Работа проведена при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках выполнения обязательств по Проекту № 19-79-30025.

Литература

- 1. Lanzillotti P., Julien G., Ali M., Naman R. Strengthening in fracture toughness of a smart material manufactured by 3D printing // IFAC-PapersOnLine. 2018. – P.1353-1358.

## 2. Murr L.E. Metallurgy principles applied to powder bed fusion 3D printing/additive manufacturing of personalized and optimized metal and alloy biomedical implants: an overview // Journal of Materials Research and Technology. – 2020. – P.1087-1103.

## 3. Zhangwei C., Ziyong L. Junjie L. 3D printing of ceramics: A review // Journal of the European Ceramic Society. – 2019. – P. 661-687.