Особенности формирования структуры градиентных композиционных материалов на основе МАХ-фазы Ti3AlC2 на титане

Прокопец А.Д., Бажин П.М., Столин А.М.

Аспирант

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова

Российской академии наук, г. Черноголовка, Россия

E-mail: arina@ism.ac.ru

В авиационной промышленности и судостроении широко используются сплавы на основе титана [1]. Однако невысокие значения модулей упругости титановых сплавов ограничивает их применимость в достаточно жестких конструкциях [2]. В этой связи целесообразно получение градиентных композиционных материалов на титане, которые позволят повысить его физико-механические характеристики [3]. В этом отношении перспективными являются металлокерамические материалы на основе МАХ-фаз.

В настоящей работе для получения градиентных композиционных материалов был применен метод свободного СВС-сжатия, который основан на сочетании процессов горения исходных порошковых реагентов и последующее сдвиговое высокотемпературное деформирование продуктов синтеза в условиях одноосного сжатия [4].

Методом свободного СВС-сжатия были получены два типа образцов из градиентных композиционных материалов на основе МАХ-фазы Ti3AlC2 на титане, соответствующих времени задержки перед приложением давления 1,2 и 2 секунды соответственно.

В поперечном сечении градиентного композиционного материала, верхний слой состоит из металлокермического материала на основе МАХ-фазы Ti3AlC2, упрочненного карбидными зернами. За счет особенностей процесса синтеза наибольшее содержание карбидных зерен образовалось на поверхности материала, количество которых снижается по мере приближения к титановому слою.

Показано, что время задержки перед приложением давления, оказывает существенное влияние на макро- и микроструктуру. С уменьшением времени задержки размер структурных составляющих снижается до 2 раз, а содержание карбидных зерен увеличивается, что приводит к повышению механических характеристик материала. По сравнению с материалами на основе МАХ-фазы Ti3AlC2 предел прочности полученного градиентного композиционного материала повысился в 1,4-2,8 раза, а по сравнению с титаном, модуль Юнга увеличился более, чем в 2 раза, микротвердость – более, чем в 5 раз.

Список литературы:

- Ширяев А.А., Ночовная Н.А., Анташев В.Г., Алексеев Е.Б. Перспективы и особенности применения современных экономнолегированных высокопрочных титановых сплавов // Технология легких сплавов, 2013. № 2. С. 29–35.

- Орыщенко А.С., Леонов В.П., Ртищева Л.П., Копылов В.Н., Мартынов К.Г. Современное состояние производства и применение труб из титановых сплавов в атомной энергетике и судостроении // Титан, 2018. № 3 (61). С. 21–32.

- Rahmani R., Antonov M., Kollo L. Wear Resistance of (Diamond-Ni)-Ti6Al4V Gradient Materials Prepared by Combined Selective Laser Melting and Spark Plasma Sintering Techniques // Advances in tribology, 2019. № 5415897.

- Аверичев О. А., Прокопец А. Д., Столин П. А. Структурообразование слоистых керамических материалов Ti/Ti‒Al‒C, полученных методом свободного CВC-сжатия // Новые огнеупоры, 2019. № 4. С. 57–60.