Разработка и исследование искусственных мышц на основе эффекта памяти формы в сверхвысокомолекулярном полиэтилене

Ларин И.И., Максимкин А.В., Калошкин С.Д.

Студент

- Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E–mail: elijah-larin@yandex.ru

Разработка систем, позволяющих обеспечить прецизионные механизмы движения, является актуальной проблемой для современного материаловедения [1]. Искусственные мышцы представляют собой механизмы, способные выполнять контролируемые ритмичные сокращения под влиянием внешних раздражителей. Для изготовления искусственных мышц используются различные материалы, такие как углеродные волокна, металлические сплавы, полимеры с эффектом памяти формы. В свою очередь искусственные мышцы имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными приводами, такими как компактность, высокий КПД, плавность хода, широкий спектр способов активации и могут найти применения в различных областях промышленности, робототехники. В отличие от металлических сплавов, они не подвержены факторам, влияющим на контроль движения, и обладают широким спектром способов активации, таких как тепло, электрический ток, химическая реакция, инфракрасное излучение.

Особый интерес для создания материалов с эффектом памяти формы (ЭПФ) вызывают материалы на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), которые обладают уникальными функциональными свойствами. СВМПЭ имеет ярко выраженный односторонний эффект памяти формы с высокими реактивными напряжениями, который мы использовали в качестве основного принципа при создании спиралевидных искусственных мышц. Максимальная величина реактивных напряжений, полученная для термоориентированных волокон, достигает 24 МПа.

Анализ степени кристалличности при помощи дифференциально-сканирующей калориметрии и спектроскопии комбинационного рассеяния позволил отработать технологию получения искусственных мышц с заданной структурой. По результатам динамического механического анализа были определены такие функциональные свойства как: реактивные напряжения, степень сокращения искусственных мышц, плотность сетки физических переплетений. Изучение спектров волокон, ориентированных при различной температуре, позволил измерить степень макромолекулярной ориентации [2]. Совокупность измеренных параметров позволило регулировать структуру волокон СВМПЭ в ходе ориентации и способствовало созданию высокоэффективных искусственных мышц.

Исследование финансировалось за счет гранта РФФИ № 18-33-20132.

Литература

1. M. Behl, A. Lendlein, J. Mater. Today, Vol.10 No.4 2007

2. Ikeda R., Chase B., Everall N. J. Basics of Orientation Measurements in Infrared and Raman Spectroscopy // Handbook of Vibrational Spectroscopy, 2006.